Table1 Particle size, potential and PDI of DP NP and DT NP nanoparticles. Linked to Figure 1A-C.

| DP NP | Size(nm) | Potential(mV) | PDI |
| --- | --- | --- | --- |
| n1 | 155.72 | 44.30 | 0.219 |
| n2 | 157.58 | 44.00 | 0.203 |
| n3 | 158.96 | 45.00 | 0.192 |
| Average | 157.42 ±1.33 | 44.43 ±0.42 | 0.205 ±0.01 |
| DT NP | Size(nm) | Potential(mV) | PDI |
| n1 | 162.83 | -20.10 | 0.234 |
| n2 | 165.64 | -20.40 | 0.211 |
| n3 | 164.39 | -21.50 | 0.193 |
| Average | 164.29 ±1.15 | -20.67 ±0.60 | 0.213 ±0.02 |

(Statistical data in the table are mean value ± standard deviation and representative of three independent samples.)

Table2 Size stability of DP NP and DT NP in different liquids for 48h (nm). Linked to Figure 1G-H.

| DP NP | 0h | 6h | 12h | 18h | 24h | 36h | 48h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDW | 157.23 | 157.88 | 158.23 | 158.69 | 158.71 | 158.79 | 158.81 |
| NS | 156.38 | 156.98 | 157.34 | 157.77 | 157.81 | 157.91 | 158.95 |
| FBS | 157.49 | 158.12 | 158.69 | 158.87 | 158.84 | 158.9 | 158.96 |
| Medium | 157.28 | 157.89 | 158.41 | 158.67 | 158.79 | 158.82 | 158.87 |
| DT NP | 0h | 6h | 12h | 18h | 24h | 36h | 48h |
| DDW | 164.35 | 164.68 | 165.06 | 165.28 | 165.33 | 165.35 | 165.36 |
| NS | 164.61 | 164.82 | 165.13 | 165.31 | 165.42 | 165.45 | 165.47 |
| FBS | 163.78 | 164.12 | 164.67 | 165.88 | 165.89 | 165.92 | 165.97 |
| Medium | 164.23 | 164.69 | 164.97 | 165.01 | 165.11 | 165.14 | 165.19 |

(Statistical data in the table are mean value and representative of three independent samples.)

Table3 Swelling capacity of different hydrogels (mg). Linked to Figure 2E.

| Non-Hydrogel | 0min | 5min | 10min | 20min | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1 | 78.00 | 297.00 | 297.00 | 298.00 | 298.00 |
| n2 | 84.00 | 293.00 | 292.00 | 291.00 | 293.00 |
| n3 | 80.00 | 296.00 | 296.00 | 294.00 | 295.00 |
| Average | 80.67 ±2.49 | 295.33 ±1.70 | 295.00 ±2.16 | 294.33 ±2.87 | 295.33 ±2.05 |
| DP NP- Hydrogel | 0min | 5min | 10min | 20min | 30min |
| n1 | 84.00 | 304.00 | 305.00 | 303.00 | 304.00 |
| n2 | 80.00 | 297.00 | 298.00 | 296.00 | 298.00 |
| n3 | 83.00 | 306.00 | 307.00 | 305.00 | 306.00 |
| Average | 82.33 ±1.70 | 302.33 ±3.86 | 303.33 ±3.86 | 301.33 ±3.86 | 302.67 ±3.40 |
| DT NP- Hydrogel | 0min | 5min | 10min | 20min | 30min |
| n1 | 85.00 | 299.00 | 301.00 | 298.00 | 299.00 |
| n2 | 85.00 | 293.00 | 295.00 | 296.00 | 295.00 |
| n3 | 81.00 | 292.00 | 292.00 | 294.00 | 293.00 |
| Average | 83.67 ±1.89 | 294.67 ±3.09 | 296.00 ±3.74 | 296.00 ±1.63 | 295.67 ±2.49 |

(Statistical data in the table are mean value and representative of three independent samples.)

Table4 Degradation capacity of different hydrogels (mg). Linked to Figure 2F.

| Non- Hydrogel | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1 | 501.00 | 449.00 | 300.00 | 200.00 | 130.00 | 41.00 | 0.00 |
| n2 | 501.00 | 442.00 | 295.00 | 169.00 | 106.00 | 39.00 | 0.00 |
| n3 | 505.00 | 449.00 | 335.00 | 204.00 | 103.00 | 33.00 | 0.00 |
| Average | 502.33 ±1.89 | 446.67 ±3.30 | 310.00 ±17.80 | 191.00 ±15.64 | 113.00 ±12.08 | 37.67 ±3.40 | 0.00 ±0.00 |
| DP NP- Hydrogel | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 |
| n1 | 498.00 | 456.00 | 342.00 | 264.00 | 181.00 | 103.00 | 32.00 |
| n2 | 503.00 | 458.00 | 366.00 | 284.00 | 190.00 | 106.00 | 37.00 |
| n3 | 497.00 | 452.00 | 376.00 | 274.00 | 186.00 | 102.00 | 31.00 |
| Average | 499.33 ±2.62 | 455.33 ±2.49 | 361.33 ±14.27 | 274.00 ±8.16 | 185.67 ±3.68 | 103.67 ±1.70 | 33.33 ±2.62 |
| DT NP- Hydrogel | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 |
| n1 | 503.00 | 474.00 | 425.00 | 343.00 | 242.00 | 176.00 | 82.00 |
| n2 | 506.00 | 480.00 | 432.00 | 342.00 | 239.00 | 169.00 | 83.00 |
| n3 | 497.00 | 449.00 | 429.00 | 341.00 | 243.00 | 171.00 | 88.00 |
| Average | 502.00 ±3.74 | 467.67 ±13.42 | 428.67 ±2.87 | 342.00 ±0.82 | 241.33 ±1.70 | 172.00 ±2.94 | 84.33 ±2.62 |

(Statistical data in the table are mean value and representative of three independent samples.)

Table5 Cell viability of PSCN treated with different H2O2, TPL, DP NP and DT NP for 24h (%). Linked to Figure 3D-G.

| H2O2 | 0 uM |  |  | 2 uM |  | 4 uM |  | 8 uM |  |  | 16 uM |  |  |  | 32 uM |  |  |  | 64 uM |  |  |  | 128 uM |  |  |  | 256 uM |  |  |  | 512 uM |  |  |  | 1024 uM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1 | 102.89 |  |  | 117.35 |  | 107.03 |  | 99.06 |  |  | 90.86 |  |  |  | 86.95 |  |  |  | 86.95 |  |  |  | 82.65 |  |  |  | 74.45 |  |  |  | 61.87 |  |  |  | 1.31 |  |  |
| n2 | 91.56 |  |  | 111.33 |  | 98.12 |  | 92.19 |  |  | 91.40 |  |  |  | 85.39 |  |  |  | 89.14 |  |  |  | 85.08 |  |  |  | 67.42 |  |  |  | 42.02 |  |  |  | 3.73 |  |  |
| n3 | 105.94 |  |  | 110.78 |  | 92.19 |  | 97.19 |  |  | 91.01 |  |  |  | 94.14 |  |  |  | 88.75 |  |  |  | 87.81 |  |  |  | 69.92 |  |  |  | 53.35 |  |  |  | 4.28 |  |  |
| n4 | 99.61 |  |  | 111.41 |  | 98.20 |  | 87.89 |  |  | 87.65 |  |  |  | 86.87 |  |  |  | 85.93 |  |  |  | 87.11 |  |  |  | 73.20 |  |  |  | 63.74 |  |  |  | 0.76 |  |  |
| Average | 100.00 ±5.36 |  |  | 112.72 ±2.68 |  | 98.89 ±5.30 |  | 94.08 ±4.37 |  |  | 90.23 ±1.50 |  |  |  | 88.34 ±3.41 |  |  |  | 87.69 ±1.31 |  |  |  | 85.66 ±2.01 |  |  |  | 71.24 ±2.76 |  |  |  | 55.25 ±8.58 |  |  |  | 2.52 ±1.51 |  |  |
| TPL |  | 0 ug/ml |  | 2 ug/ml |  | 4 ug/ml |  | 8 ug/ml |  |  |  | 16 ug/ml |  |  |  | 32 ug/ml |  |  |  | 64 ug/ml |  |  |  | 128 ug/ml |  |  |  | 256 ug/ml |  |  |  | 512 ug/ml |  |  | 1024 ug/ml |  |  |
| n1 |  | 104.27 |  | 95.37 |  | 97.28 |  | 103.00 |  |  |  | 99.27 |  |  |  | 96.09 |  |  |  | 104.03 |  |  |  | 99.50 |  |  |  | 103.24 |  |  |  | 103.79 |  |  | 103.71 |  |  |
| n2 |  | 100.85 |  | 101.57 |  | 96.09 |  | 97.52 |  |  |  | 99.42 |  |  |  | 95.53 |  |  |  | 101.81 |  |  |  | 99.98 |  |  |  | 106.10 |  |  |  | 101.09 |  |  | 100.30 |  |  |
| n3 |  | 98.95 |  | 98.07 |  | 91.48 |  | 96.25 |  |  |  | 99.50 |  |  |  | 101.33 |  |  |  | 100.62 |  |  |  | 101.89 |  |  |  | 103.71 |  |  |  | 104.51 |  |  | 106.65 |  |  |
| n4 |  | 95.93 |  | 95.53 |  | 96.56 |  | 99.03 |  |  |  | 99.90 |  |  |  | 102.68 |  |  |  | 102.12 |  |  |  | 102.52 |  |  |  | 103.47 |  |  |  | 104.03 |  |  | 99.50 |  |  |
| Average |  | 100.00 ±3.03 |  | 97.64 ±2.51 |  | 95.35 ±2.28 |  | 98.95 ±2.54 |  |  |  | 99.52 ±0.23 |  |  |  | 98.91 ±3.14 |  |  |  | 102.14 ±1.23 |  |  |  | 100.97 ±1.26 |  |  |  | 104.13 ±1.15 |  |  |  | 103.36 ±1.33 |  |  | 102.54 ±2.85 |  |  |
| DP NP | 0 ug/ml |  | 2 ug/ml |  | 4 ug/ml |  | 8 ug/ml |  |  | 16 ug/ml |  |  |  | 32 ug/ml |  |  |  | 64 ug/ml |  |  |  | 128 ug/ml |  |  |  | 256 ug/ml |  |  |  | 512 ug/ml |  |  |  | 1024 ug/ml |  |  |
| n1 | 98.06 |  | 101.82 |  | 94.15 |  | 102.13 |  |  | 100.74 |  |  |  | 97.64 |  |  |  | 93.06 |  |  |  | 98.10 |  |  |  | 96.63 |  |  |  | 100.04 |  |  |  | 101.28 |  |  |
| n2 | 103.91 |  | 103.44 |  | 100.36 |  | 100.04 |  |  | 102.73 |  |  |  | 103.36 |  |  |  | 102.57 |  |  |  | 97.27 |  |  |  | 98.46 |  |  |  | 96.40 |  |  |  | 98.22 |  |  |
| n3 | 96.33 |  | 98.62 |  | 100.83 |  | 97.75 |  |  | 100.75 |  |  |  | 100.20 |  |  |  | 94.51 |  |  |  | 101.70 |  |  |  | 101.46 |  |  |  | 102.02 |  |  |  | 102.65 |  |  |
| n4 | 103.91 |  | 103.44 |  | 100.36 |  | 100.04 |  |  | 102.73 |  |  |  | 103.36 |  |  |  | 102.57 |  |  |  | 97.27 |  |  |  | 98.46 |  |  |  | 96.40 |  |  |  | 98.22 |  |  |
| Average | 100.00 ±3.41 |  | 101.83 ±1.97 |  | 98.92 ±2.76 |  | 99.99±1.55 |  |  | 101.73 ±0.99 |  |  |  | 101.14 ±2.40 |  |  |  | 98.18 ±4.42 |  |  |  | 98.59 ±1.83 |  |  |  | 98.75 ±1.73 |  |  |  | 98.72 ±2.41 |  |  |  | 100.09 ±1.93 |  |  |
| DT NP | 0 ug/ml |  | 2 ug/ml |  | 4 ug/ml |  | 8 ug/ml |  | 16 ug/ml |  |  |  | 32 ug/ml |  |  |  | 64 ug/ml |  |  |  | 128 ug/ml |  |  |  | 256 ug/ml |  |  |  | 512 ug/ml |  |  |  | 1024 ug/ml |  |  |
| n1 | 102.17 |  | 100.51 |  | 95.07 |  | 97.91 |  | 98.78 |  |  |  | 98.22 |  |  |  | 97.67 |  |  |  | 101.62 |  |  |  | 103.43 |  |  |  | 100.04 |  |  |  | 97.67 |  |  |
| n2 | 101.22 |  | 97.67 |  | 102.25 |  | 97.67 |  | 103.59 |  |  |  | 103.59 |  |  |  | 97.83 |  |  |  | 100.75 |  |  |  | 101.70 |  |  |  | 102.49 |  |  |  | 100.67 |  |  |
| n3 | 100.91 |  | 98.30 |  | 96.73 |  | 102.56 |  | 99.09 |  |  |  | 101.85 |  |  |  | 102.17 |  |  |  | 101.62 |  |  |  | 97.59 |  |  |  | 97.75 |  |  |  | 97.75 |  |  |
| n4 | 95.70 |  | 93.49 |  | 95.94 |  | 99.49 |  | 103.91 |  |  |  | 102.80 |  |  |  | 99.09 |  |  |  | 100.12 |  |  |  | 100.20 |  |  |  | 102.56 |  |  |  | 102.96 |  |  |
| Average | 100.00 ±2.53 |  | 97.50 ±2.54 |  | 97.50 ±2.81 |  | 99.41 ±1.95 |  | 101.34 ±2.41 |  |  |  | 101.62 ±2.05 |  |  |  | 99.19 ±1.81 |  |  |  | 101.03 ±0.63 |  |  |  | 100.73 ±2.14 |  |  |  | 100.71 ±1.99 |  |  |  | 99.76 ±2.21 |  |  |

(Statistical data in the table are mean value ± standard deviation and representative of eight independent samples.)

Table6 IF expression of 4HNE, Cap3, Tuj1 and Cx43 in vitro. Linked to Figure 4A-E.

| 4HNE | Normal | Model | TPL | DP NP | DT NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1 | 1.411 | 60.837 | 18.651 | 21.359 | 5.614 |
| n2 | 1.412 | 55.181 | 18.148 | 22.396 | 6.123 |
| n3 | 1.411 | 60.517 | 17.389 | 21.486 | 4.553 |
| n4 | 1.411 | 53.658 | 17.396 | 23.121 | 5.625 |
| Average | 1.411 ±0.000 | 57.548 ±3.177*** | 17.896 ±0.534ns | 22.091 ±0.717*** | 5.479 ±0.573*** |
| Cap3 | Normal | Model | TPL | DP NP | DT NP |
| n1 | 1.425 | 60.929 | 7.452 | 18.135 | 4.335 |
| n2 | 1.426 | 56.865 | 7.053 | 17.348 | 3.256 |
| n3 | 1.425 | 58.335 | 7.256 | 16.256 | 4.525 |
| n4 | 1.425 | 53.674 | 7.556 | 16.456 | 4.015 |
| Average | 1.425 ±0.000 | 57.451 ±2.621*** | 7.329 ±0.192ns | 17.049 ±0.750*** | 4.033 ±0.484*** |
| Tuj1 | Normal | Model | TPL | DP NP | DT NP |
| n1 | 90.221 | 8.989 | 18.132 | 19.453 | 50.925 |
| n2 | 90.37 | 10.124 | 17.156 | 18.52 | 48.539 |
| n3 | 88.977 | 9.236 | 18.2 | 17.698 | 49.256 |
| n4 | 90.874 | 8.554 | 18.265 | 19.215 | 47.345 |
| Average | 90.111 ±0.698 | 9.226 ±0.573*** | 17.938 ±0.454ns | 18.722 ±0.683*** | 49.016 ±1.296*** |
| Cx43 | Normal | Model | TPL | DP NP | DT NP |
| n1 | 19.256 | 100.228 | 37.567 | 40.025 | 31.259 |
| n2 | 18.17 | 100.285 | 39.068 | 39.18 | 30.224 |
| n3 | 17.052 | 98.654 | 38.445 | 38.66 | 29.886 |
| n4 | 18.658 | 101.422 | 36.695 | 39.124 | 30.445 |
| Average | 18.284 ±0.809 | 100.147 ±0.985*** | 37.944 ±0.897*** | 39.247 ±0.492*** | 30.454 ±0.506*** |

(Statistical data in the table are mean value and representative of four independent samples. ***p＜0.001, ns= no significance.)

Table7 Mean optical density of 4HNE, Cap3, Tuj1 and Cx43 in vivo. Linked to Figure 5C-E.

| 4HNE | Sham | Model | Non- Hydrogel | TPL | DP NP- Hydrogel | DT NP- Hydrogel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1 | 25.607 | 49.321 | 41.034 | 47.882 | 43.362 | 31.513 |
| n2 | 27.035 | 48.341 | 47.162 | 55.713 | 43.375 | 29.426 |
| n3 | 28.598 | 52.927 | 48.374 | 46.009 | 39.502 | 33.095 |
| n4 | 26.261 | 46.905 | 51.889 | 46.737 | 45.052 | 29.511 |
| n5 | 25.858 | 47.286 | 49.95 | 45.321 | 44.932 | 28.079 |
| n6 | 20.337 | 47.364 | 42.174 | 49.734 | 37.752 | 30.953 |
| Average | 25.616 ±2.558 | 48.691 ±2.057*** | 46.764 ±3.938ns | 48.566 ±3.496ns | 42.329 ±2.747***/*** | 30.430 ±1.629*** |
| Cap3 | Sham | Model | Non- Hydrogel | TPL | DP NP- Hydrogel | DT NP- Hydrogel |
| n1 | 7.617 | 81.958 | 79.763 | 79.465 | 47.295 | 15.7 |
| n2 | 7.605 | 87.598 | 81.14 | 82.604 | 40.385 | 10.781 |
| n3 | 7.911 | 82.107 | 79.475 | 85.75 | 40.934 | 11.565 |
| n4 | 8.171 | 82.213 | 85.894 | 84.478 | 44.795 | 13.53 |
| n5 | 7.956 | 80.817 | 83.167 | 85.689 | 46.205 | 14.408 |
| n6 | 5.345 | 81.797 | 82.254 | 78.729 | 43.99 | 10.776 |
| Average | 7.434 ±0.955 | 82.748 ±2.216*** | 81.949 ±2.187ns | 82.786 ±2.817ns | 43.934 ±2.543***/*** | 12.793 ±1.881*** |
| Tuj1 | Sham | Model | Non- Hydrogel | TPL | DP NP- Hydrogel | DT NP- Hydrogel |
| n1 | 78.939 | 34.493 | 32.276 | 39.83 | 44.069 | 70.68 |
| n2 | 67.959 | 30.607 | 33.959 | 35.932 | 45.09 | 65.684 |
| n3 | 73.145 | 34.815 | 30.492 | 39.505 | 54.725 | 60.553 |
| n4 | 69.123 | 38.141 | 35.747 | 36.984 | 50.025 | 68.615 |
| n5 | 77.887 | 37.136 | 31.297 | 30.937 | 47.201 | 65.145 |
| n6 | 89.387 | 31.599 | 38.259 | 32.693 | 48.556 | 62.608 |
| Average | 76.073 ±7.205 | 34.465 ±2.704*** | 33.672 ±2.681ns | 35.980 ±3.279ns | 48.278 ±3.506***/*** | 65.548 ±3.404*** |
| Cx43 | Sham | Model | Non- Hydrogel | TPL | DP NP- Hydrogel | DT NP- Hydrogel |
| n1 | 18.591 | 75.687 | 65.399 | 68.041 | 27.918 | 26.691 |
| n2 | 15.752 | 67.471 | 60.635 | 63.535 | 25.102 | 25.803 |
| n3 | 13.32 | 60.086 | 60.504 | 62.269 | 39.577 | 25.628 |
| n4 | 15.021 | 63.6 | 59.327 | 55.076 | 34.613 | 19.433 |
| n5 | 12.093 | 72.852 | 61.623 | 56.098 | 31.301 | 23.789 |
| n6 | 18.349 | 58.148 | 61.036 | 64.071 | 39.112 | 22.754 |
| Average | 15.521 ±2.392 | 66.307 ±6.387*** | 61.421 ±1.909ns | 61.515 ±4.557ns | 32.937 ±5.390***/*** | 24.016 ±2.436** |

(Statistical data in the table are mean value and representative of six independent samples. **p＜0.01, ***p＜0.001, ns= no significance.)

Table8 Gene expression of GPXH, Cap3, Tuj1 and Cx43 in vivo. Linked to Figure 5F.

| GPXH | Sham | Model | Non- Hydrogel | TPL | DP NP- Hydrogel | DT NP- Hydrogel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1 | 2.503 | 8.694 | 7.785 | 10.133 | 5.490 | 2.916 |
| n2 | 2.368 | 9.015 | 10.882 | 9.307 | 5.290 | 3.211 |
| n3 | 2.525 | 11.388 | 11.489 | 11.735 | 6.024 | 2.939 |
| n4 | 2.182 | 9.316 | 9.330 | 11.041 | 6.379 | 2.904 |
| n5 | 2.489 | 9.448 | 9.219 | 9.836 | 6.795 | 3.635 |
| n6 | 2.699 | 8.391 | 9.459 | 9.981 | 6.795 | 2.885 |
| Average | 2.461 ±0.158 | 9.375 ±0.968ns | 9.694 ±1.203ns | 10.339 ±0.809** | 6.129 ±0.588***/*** | 3.081 ±0.271*** |
| Cap3 | Sham | Model | Non- Hydrogel | TPL | DP NP- Hydrogel | DT NP- Hydrogel |
| n1 | 1.076 | 7.878 | 8.559 | 7.523 | 5.115 | 1.503 |
| n2 | 0.959 | 8.168 | 9.716 | 7.392 | 6.296 | 1.124 |
| n3 | 1.286 | 6.769 | 6.143 | 9.151 | 6.693 | 1.422 |
| n4 | 1.390 | 8.833 | 7.745 | 7.848 | 6.454 | 1.793 |
| n5 | 1.166 | 9.667 | 6.355 | 8.422 | 7.200 | 1.986 |
| n6 | 1.292 | 7.971 | 7.313 | 9.478 | 6.443 | 1.692 |
| Average | 1.195 ±0.145 | 8.214 ±0.890*** | 7.638 ±1.263ns | 8.302 ±0.792ns | 6.367 ±0.631**/*** | 1.587 ±0.277** |
| Tuj1 | Sham | Model | Non- Hydrogel | TPL | DP NP- Hydrogel | DT NP- Hydrogel |
| n1 | 2.500 | 0.428 | 0.559 | 0.439 | 1.064 | 1.718 |
| n2 | 2.724 | 0.382 | 0.341 | 0.613 | 0.926 | 1.687 |
| n3 | 2.296 | 0.464 | 0.491 | 0.693 | 1.073 | 1.846 |
| n4 | 2.921 | 0.485 | 0.511 | 0.580 | 1.054 | 1.520 |
| n5 | 2.596 | 0.550 | 0.548 | 0.500 | 0.967 | 1.672 |
| n6 | 2.923 | 0.549 | 0.624 | 0.683 | 1.077 | 1.592 |
| Average | 2.660 ±0.225 | 0.476 ±0.061*** | 0.512 ±0.087ns | 0.584 ±0.092ns | 1.027 ±0.058***/*** | 1.673 ±0.102*** |
| Cx43 | Sham | Model | Non- Hydrogel | TPL | DP NP- Hydrogel | DT NP- Hydrogel |
| n1 | 0.503 | 1.80083 | 1.46622 | 1.825 | 1.525 | 1.32904 |
| n2 | 0.718 | 1.71055 | 1.78479 | 1.922 | 1.727 | 1.04121 |
| n3 | 0.652 | 1.77722 | 1.62996 | 1.727 | 1.402 | 1.04875 |
| n4 | 0.350 | 1.95641 | 1.94262 | 1.766 | 1.159 | 1.10053 |
| n5 | 0.454 | 1.85664 | 1.97262 | 1.840 | 1.302 | 1.25572 |
| n6 | 0.420 | 1.92684 | 1.5061 | 1.641 | 1.397 | 0.9123 |
| Average | 0.516 ±0.129 | 1.838 ±0.085*** | 1.717 ±0.198ns | 1.787 ±0.089ns | 1.419 ±0.177**/* | 1.115 ±0.139* |

(Statistical data in the table are mean value and representative of six independent samples. *p＜0.05, **p＜0.01, ***p＜0.001, ns= no significance.)

Table9 Blood routine and blood biochemical indicators. Linked to Figure 6A.

| Normal | WBC (109/L) | RBC (1012/L) | PLT (109/L) | HGB (g/L) | ALT (U/L) | AST (U/L) | CREA (μmol/L) | UREA (mmol/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1 | 6.99 | 6.21 | 997 | 139 | 51.50 | 238.80 | 42.00 | 5.23 |
| n2 | 6.74 | 6.96 | 915 | 139 | 52.60 | 289.10 | 36.10 | 5.90 |
| n3 | 5.96 | 6.97 | 867 | 134 | 54.30 | 287.90 | 35.60 | 4.51 |
| n4 | 6.47 | 7.50 | 840 | 142 | 58.10 | 293.20 | 38.30 | 4.42 |
| n5 | 6.10 | 7.40 | 912 | 147 | 39.10 | 220.80 | 34.80 | 5.84 |
| n6 | 6.26 | 7.48 | 976 | 140 | 49.60 | 281.20 | 39.50 | 6.93 |
| Average | 6.42 ±0.36 | 7.09 ±0.45 | 917.83 ±55.28 | 140.17 ±3.89 | 50.87 ±5.88 | 268.50 ±28.08 | 37.72 ±2.50 | 5.47 ±0.87 |
| Non- Hydrogel | WBC (109/L) | RBC (1012/L) | PLT (109/L) | HGB (g/L) | ALT (U/L) | AST (U/L) | CREA (μmol/L) | UREA (mmol/L) |
| n1 | 6.35 | 6.04 | 999 | 132 | 48.10 | 265.20 | 38.40 | 6.04 |
| n2 | 6.24 | 6.43 | 904 | 129 | 56.70 | 298.40 | 31.70 | 6.55 |
| n3 | 5.95 | 7.15 | 864 | 141 | 52.60 | 288.70 | 37.20 | 5.45 |
| n4 | 6.78 | 6.38 | 860 | 131 | 59.00 | 218.00 | 44.50 | 6.87 |
| n5 | 6.16 | 6.76 | 988 | 139 | 48.10 | 293.50 | 35.90 | 6.21 |
| n6 | 5.38 | 6.42 | 965 | 131 | 44.50 | 285.10 | 32.20 | 5.13 |
| Average | 6.14 ±0.42ns | 6.53 ±0.35ns | 930.00 ±56.69ns | 133.83 ±4.49ns | 51.50 ±5.11ns | 274.82 ±27.46ns | 36.65 ±4.28ns | 6.04 ±0.60ns |
| 10X DP NP-Hydrogel | WBC (109/L) | RBC (1012/L) | PLT (109/L) | HGB (g/L) | ALT (U/L) | AST (U/L) | CREA (μmol/L) | UREA (mmol/L) |
| n1 | 6.24 | 6.50 | 978 | 127 | 53.60 | 285.10 | 34.80 | 6.56 |
| n2 | 6.97 | 6.22 | 886 | 126 | 57.60 | 267.30 | 33.00 | 5.57 |
| n3 | 5.72 | 7.51 | 917 | 143 | 47.50 | 250.90 | 37.90 | 6.13 |
| n4 | 6.91 | 7.46 | 893 | 136 | 59.00 | 271.10 | 31.00 | 5.71 |
| n5 | 6.01 | 6.73 | 889 | 130 | 55.60 | 291.40 | 32.10 | 5.80 |
| n6 | 6.94 | 6.87 | 932 | 139 | 49.80 | 265.60 | 38.40 | 6.25 |
| Average | 6.47 ±0.50ns | 6.88 ±0.47ns | 915.83 ±32.30ns | 133.50 ±6.29ns | 53.85 ±6.29ns | 271.90 ±13.27ns | 34.53 ±2.80ns | 6.00 ±0.34ns |
| 10X DT NP-Hydrogel | WBC (109/L) | RBC (1012/L) | PLT (109/L) | HGB (g/L) | ALT (U/L) | AST (U/L) | CREA (μmol/L) | UREA (mmol/L) |
| n1 | 6.98 | 7.49 | 930 | 145 | 47.40 | 278.20 | 37.90 | 6.81 |
| n2 | 6.27 | 7.39 | 899 | 146 | 52.10 | 298.70 | 38.50 | 5.08 |
| n3 | 6.20 | 7.29 | 914 | 137 | 54.30 | 291.70 | 35.30 | 6.40 |
| n4 | 6.50 | 7.34 | 891 | 138 | 55.90 | 282.00 | 38.70 | 5.94 |
| n5 | 6.62 | 6.99 | 969 | 140 | 47.70 | 295.70 | 39.30 | 5.68 |
| n6 | 6.36 | 7.05 | 890 | 143 | 49.60 | 282.80 | 31.60 | 6.59 |
| Average | 6.49 ±0.26ns | 7.26 ±0.18ns | 915.50 ±27.68ns | 141.50 ±3.40ns | 51.17 ±3.21ns | 288.18 ±7.60ns | 36.88 ±2.68ns | 6.08 ±0.59ns |

(Statistical data in the table are mean value ± standard deviation and representative of six independent samples. ns= no significance.)