Table 1. Thermo-mechanical properties of tungsten carbide tool and XC48[12] [13].

| Properties | Carbide tool | XC48 |
| --- | --- | --- |
| Density, ρ (Kg/m3) | 11900 | 7800 |
| Elastic modulus, E (GPa) | 534 | 210 |
| Poission’s ratio,μ | 0.22 | 0.3 |
| Specific heat, Cp (J/Kg°C) | 400 | 420 |
| Thermal conductivity, λ (W/m°C) | 50 | 38 |
| Expansion, (μm/m°C) | / | 13.7 |
| Tm (°C) | / | 1460 |
| T0 (°C) | / | 20 |

Table 2. Johnson–Cook material constants used to model the plastic behavior of XC48 steel [15].

| A[MPa] | B[MPa] | C(-) | n(-) | m(-) | T0 (k) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 553.1 | 600.8 | 0.0134 | 0.234 | 1 | 1733 |

Table 3. Johnson–Cook failure model constants for XC48 steel at fracture.

| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ε0 (s-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.25 | 4.38 | 2.68 | 0.002 | 0.61 | 1 |

Table 4. Design of full factorial experiment – cutting parameters.

| N° TEST | Factor 1 VC (m/min) | Factor 2 f(mm/tr) | Answer Temperature (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 0, 2 | 794,03 |
| 2 | 460 | 0,2 | 825,22 |
| 3 | 300 | 0,4 | 771,80 |
| 4 | 460 | 0,4 | 814,24 |