Table S1. Chemical synthesis molar ratios for preparation of different plain and ligated NMOFs formulations.

	Molar Ratio
	NMOF
	FA
	LA
	GA
	EDC.HCL
	NHS

	
	mg
	mmol
	mg
	mmol
	mg
	mmol
	mg
	mmol
	mg
	mmol
	mg
	mmol

	1/2
	100
	0.084
	18
	0.042
	15.21
	0.042
	19.78
	0.042
	20.12
	0.105
	10.1
	0.087

	1/4
	
	
	9
	0.021
	7.52
	0.021
	9.88
	0.021
	10.06
	0.05
	5.1
	0.43

	1/8
	
	
	4.5
	0.011
	3.76
	0.011
	4.94
	0.011
	5.03
	0.025
	2.5
	2.5
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