Table S1. Chemical synthesis molar ratios for preparation of different plain and ligated NMOFs formulations.

| Molar Ratio | NMOF |  | FA |  | LA |  | GA |  | EDC.HCL |  | NHS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg | mmol | mg | mmol | mg | mmol | mg | mmol | mg | mmol | mg | mmol |
| 1/2 | 100 | 0.084 | 18 | 0.042 | 15.21 | 0.042 | 19.78 | 0.042 | 20.12 | 0.105 | 10.1 | 0.087 |
| 1/4 |  |  | 9 | 0.021 | 7.52 | 0.021 | 9.88 | 0.021 | 10.06 | 0.05 | 5.1 | 0.43 |
| 1/8 |  |  | 4.5 | 0.011 | 3.76 | 0.011 | 4.94 | 0.011 | 5.03 | 0.025 | 2.5 | 2.5 |