Self-cleaning MOC fabricated from dolomite ores

LF Rodríguez-Alfaro1, LM Torres-Martínez1,2, E. Luévano-Hipólito1,3,*

1 Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto de Ingeniería Civil, Departamento de Ecomateriales y Energía, Cd. Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, N.L., MÉXICO

2 Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV) Miguel de Cervantes 120 Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chih., MÉXICO

3 SECIHTI – Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto de Ingeniería Civil, Departamento de Ecomateriales y Energía, Cd. Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, N.L., MÉXICO

Table S1. ANOVA considering the responses: (a) MgO content (%) and (b) Surface area (m2 g-1).

| (a) MgO content |  |  |  |  | (b) Surface area |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source | Adj SS | Adj MS | F-Value | P-Value | Adj SS | Adj MS | F-Value | P-Value |
| DM | 633.33 | 633.33 | 144.91 | 0.053 | 234.1 | 234.1 | 29.86 | 0.115 |
| AT | 3744.86 | 3744.86 | 856.87 | 0.022 | 531.3 | 531.3 | 67.77 | 0.077 |
| RT | 28.43 | 28.43 | 6.51 | 0.238 | 4754.1 | 4754.1 | 606.39 | 0.026 |
| HTT | 722.95 | 722.95 | 165.42 | 0.049 | 670.8 | 670.8 | 85.56 | 0.069 |
| T | 0.56 | 0.56 | 0.13 | 0.781 | 52.6 | 52.6 | 6.7 | 0.235 |
| DM*AT | 632.96 | 632.96 | 144.83 | 0.053 | 201.6 | 201.6 | 25.72 | 0.124 |
| DM*RT | 22.74 | 22.74 | 5.2 | 0.263 | 74 | 74 | 9.43 | 0.2 |
| DM*HTT | 281.77 | 281.77 | 64.47 | 0.079 | 10010 | 10010 | 1276.79 | 0.018 |
| DM*T | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 595.4 | 595.4 | 75.94 | 0.073 |
| AT*RT | 69.44 | 69.44 | 15.89 | 0.156 | 273.9 | 273.9 | 34.94 | 0.107 |
| AT*HTT | 525.79 | 525.79 | 120.31 | 0.058 | 249.6 | 249.6 | 31.84 | 0.112 |
| AT*T | 2.97 | 2.97 | 0.68 | 0.561 | 5220.1 | 5220.1 | 665.82 | 0.025 |
| RT*T | 337.93 | 337.93 | 77.32 | 0.072 | 301 | 301 | 38.4 | 0.102 |
| HTT*T | 2.4 | 2.4 | 0.55 | 0.594 | 96 | 96 | 12.25 | 0.177 |
| Error | 4.37 | 4.37 |  |  | 7.8 | 7.8 |  |  |
| Total | 7010.51 |  |  |  | 23272.3 |  |  |  |

Figure S1. UV-Vis spectra of the MOC prepared with different formulations.

Figure S2. Mean comparison of the Compressive Strength of the different MOC using Fisher Test.