Table 1 Experimental results of bone temperature rise (green: decrease; blue: no change; red: increase).

| Test Number |  | A | B | C | D | Tm (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Level | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 |
|  | length (mm) | 3 | 2 | 2.8 | 2.4 |  |
| 2 | Level | -1 | -1 | 1 | -1 | 11.4 |
|  | length (mm) | 2 | 1 | 3 | 2.3 |  |
| 3 | Level | -1 | 1 | -1 | -1 | 12.9 |
|  | length (mm) | 2 | 3 | 2.6 | 2.3 |  |
| 4 | Level | -1 | -1 | -1 | -1 | 11.8 |
|  | length (mm) | 2 | 1 | 2.6 | 2.3 |  |
| 5 | Level | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 |
|  | length (mm) | 3 | 2 | 2.8 | 2.4 |  |
| 6 | Level | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.0 |
|  | length (mm) | 3 | 2 | 3 | 2.4 |  |
| 7 | Level | 1 | 1 | -1 | 1 | 23.6 |
|  | length (mm) | 4 | 3 | 2.6 | 2.5 |  |
| 8 | Level | 1 | -1 | -1 | 1 | 26.3 |
|  | length (mm) | 4 | 1 | 2.6 | 2.5 |  |
| 9 | Level | -1 | -1 | 1 | 1 | 17.1 |
|  | length (mm) | 2 | 1 | 3 | 2.5 |  |
| 10 | Level | 1 | 1 | 1 | -1 | 36.3 |
|  | length (mm) | 4 | 3 | 3 | 2.3 |  |
| 11 | Level | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.9 |
|  | length (mm) | 4 | 2 | 2.8 | 2.4 |  |
| 12 | Level | 0 | 0 | 0 | -1 | 18.5 |
|  | length (mm) | 3 | 2 | 2.8 | 2.3 |  |
| 13 | Level | 0 | 0 | -1 | 0 | 20.9 |
|  | length (mm) | 3 | 2 | 2.6 | 2.4 |  |
| 14 | Level | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 |
|  | length (mm) | 3 | 2 | 2.8 | 2.4 |  |
| 15 | Level | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.7 |
|  | length (mm) | 3 | 2 | 2.8 | 2.5 |  |
| 16 | Level | -1 | 1 | 1 | -1 | 19.9 |
|  | length (mm) | 2 | 3 | 3 | 2.3 |  |
| 17 | Level | -1 | 1 | 1 | 1 | 21.7 |
|  | length (mm) | 2 | 3 | 3 | 2.5 |  |
| 18 | Level | -1 | 1 | -1 | 1 | 15.8 |
|  | length (mm) | 2 | 3 | 2.6 | 2.5 |  |
| 19 | Level | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 |
|  | length (mm) | 3 | 2 | 2.8 | 2.4 |  |
| 20 | Level | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 |
|  | length (mm) | 3 | 2 | 2.8 | 2.4 |  |
| 21 | Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.7 |
|  | length (mm) | 4 | 3 | 3 | 2.5 |  |
| 22 | Level | -1 | 0 | 0 | 0 | 16.4 |
|  | length (mm) | 2 | 2 | 2.8 | 2.4 |  |
| 23 | Level | 1 | -1 | -1 | -1 | 25.2 |
|  | length (mm) | 4 | 1 | 2.6 | 2.3 |  |
| 24 | Level | 1 | -1 | 1 | 1 | 24.6 |
|  | length (mm) | 4 | 1 | 3 | 2.5 |  |
| 25 | Level | 0 | -1 | 0 | 0 | 16.2 |
|  | length (mm) | 3 | 1 | 2.8 | 2.4 |  |
| 26 | Level | -1 | -1 | -1 | 1 | 19.9 |
|  | length (mm) | 2 | 1 | 2.6 | 2.5 |  |
| 27 | Level | 1 | 1 | -1 | -1 | 23.9 |
|  | length (mm) | 4 | 3 | 2.6 | 2.3 |  |
| 28 | Level | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 |
|  | length (mm) | 3 | 2 | 2.8 | 2.4 |  |
| 29 | Level | 1 | -1 | 1 | -1 | 25.4 |
|  | length (mm) | 4 | 1 | 3 | 2.3 |  |
| 30 | Level | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 |
|  | length (mm) | 3 | 2 | 2.8 | 2.4 |  |
| 31 | Level | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.9 |
|  | length (mm) | 3 | 3 | 2.8 | 2.4 |  |