Table 5

Main seismic performance indexes of new prefabricated concrete grid wall

| Specimen Number |  | Axial compressive stress | Crack |  | Yield |  | Ultimate |  | Specimen failure ductility/ | Ultimate yield drift ratio/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GGSW-2 | ＋ | 5 | 178.29 | 2.04 | 397.7 | 6.52 | 388 | 17.93 | 2.83 | 1/54 |
|  | － |  | 158 | 2 | 427.1 | 8.81 | 422.2 | 24.93 |  |  |
| GGSW-4 | ＋ | 5 | 218.2 | 3.5 | 327.2 | 6.68 | 321.2 | 16.61 | 2.14 | 1/70 |
|  | － |  | 201.8 | 3.49 | 366.2 | 9.06 | 361.8 | 19.42 |  |  |
| GGSW-5 | ＋ | 5 | 268.7 | 3.5 | 355.1 | 6.2 | 413.1 | 12 | 1.6 | 1/113 |
|  | － |  | 186.3 | 2.7 | 348.3 | 7.49 | 405.9 | 12 |  |  |