SUPPLEMENTARY MATERIAL

1. Zanthoxylum AgNPs – Kinetic Model Data

| Time (min) | Cr⁶⁺ (mg/L) | qₜ (mg/g) | ln(qₑ − qₜ) | t/qₜ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10.00 | 0.00 | — | — |
| 10 | 6.2 | 3.80 | 1.34 | 2.13 |
| 20 | 4.1 | 4.90 | 1.02 | 2.29 |
| 30 | 2.8 | 5.20 | 0.73 | 4.07 |
| 40 | 2.0 | 7.90 | 0.47 | 5.60 |
| 50 | 1.6 | 8.40 | 0.30 | 5.85 |
| 60 | 1.3 | 8.70 | 0.14 | 6.90 |

Fit Summary:

| Model | Slope | Intercept | R² | k / Units |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PFO | −0.029 | 1.65 | 0.884 | k₁ = 0.029 min⁻¹ |
| PSO | 0.107 | 1.27 | 0.975 | k₂ = 0.0186 g·mg⁻¹·min⁻¹ |
| L–H | 0.312 | 0.985 | 0.942 | k = 1.02 mg·L⁻¹·min⁻¹ |

2. E. coli AgNPs – Kinetic Model Data

| Time (min) | Cr⁶⁺ (mg/L) | qₜ (mg/g) | ln(qₑ − qₜ) | t/qₜ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10.00 | 0.00 | — | — |
| 10 | 5.6 | 3.88 | 1.21 | 1.51 |
| 20 | 3.6 | 5.12 | 0.93 | 3.01 |
| 30 | 2.3 | 6.32 | 0.70 | 4.60 |
| 40 | 1.7 | 7.16 | 0.51 | 4.90 |
| 50 | 1.4 | 8.46 | 0.23 | 5.91 |
| 60 | 1.1 | 8.82 | 0.09 | 7.01 |

Fit Summary:

| Model | Slope | Intercept | R² | k / Units |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PFO | −0.031 | 1.58 | 0.882 | k₁ = 0.031 min⁻¹ |
| PSO | 0.096 | 1.12 | 0.991 | k₂ = 0.0232 g·mg⁻¹·min⁻¹ |
| L–H | 0.287 | 0.901 | 0.962 | k = 1.11 mg·L⁻¹·min⁻¹ |

3. Combined Zanthoxylum AgNP + E. coli System

| Time (min) | Cr⁶⁺ (mg/L) | qₜ (mg/g) | ln(qₑ − qₜ) | t/qₜ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10.00 | 0.00 | — | — |
| 10 | 4.8 | 4.01 | 1.17 | 2.14 |
| 20 | 2.8 | 5.21 | 0.88 | 3.09 |
| 30 | 1.6 | 6.18 | 0.73 | 3.91 |
| 40 | 1.2 | 7.28 | 0.57 | 4.83 |
| 50 | 1.0 | 8.55 | 0.17 | 5.85 |
| 60 | 0.8 | 8.82 | 0.06 | 6.80 |

Fit Summary:

| Model | Slope | Intercept | R² | k / Units |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PFO | −0.032 | 1.52 | 0.873 | k₁ = 0.032 min⁻¹ |
| PSO | 0.091 | 1.04 | 0.976 | k₂ = 0.025 g·mg⁻¹·min⁻¹ |
| L–H | 0.274 | 0.792 | 0.978 | k = 1.26 mg·L⁻¹·min⁻¹ |