This Supporting Information file includes:

Tables S1 to S7

Table S1 To explore the appropriate ratio of PNIPAM hydrogel preparation method

| Sample | NIPAM/mg | H2O/μL | 2% MBA/μL | TEMED/μL | 10% APS/μL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 136 | 300 | 0.5 | 32 |
| 2 | 150 | 136 | 300 | 1.0 | 32 |
| 3 | 150 | 136 | 300 | 2.0 | 32 |
| 4 | 150 | 136 | 400 | 1.5 | 32 |
| 5 | 150 | 136 | 300 | 1.5 | 32 |
| 6 | 150 | 136 | 300 | 1.5 | 64 |
| 7 | 100 | 168 | 300 | 1.5 | 32 |
| 8 | 200 | 368 | 300 | 1.2 | 32 |
| 9 | 200 | 568 | 200 | 1.2 | 32 |
| 10 | 400 | 1768 | 200 | 1.2 | 32 |
| 11 | 400 | 1368 | 200 | 1.2 | 32 |
| 12 | 400 | 1168 | 200 | 1.2 | 32 |
| 13 | 400 | 1568 | 200 | 1.2 | 32 |
| 14 | 400 | 1668 | 200 | 1.2 | 32 |
| 15 | 400 | 1968 | 200 | 1.2 | 32 |

Table S2 To explore the appropriate ratio of (PNIPAM-SBMA) hydrogel preparation method

| Sample | NIPAM/mg | SBMA/mg | H2O/μL | 2% MBA/μL | TEMED/μL | 10% APS/μL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 200 | 200 | 1568 | 200 | 1.2 | 32 |
| 17 | 200 | 200 | 918 | 200 | 1.2 | 32 |
| 18 | 200 | 200 | 868 | 200 | 1.2 | 32 |
| 19 | 200 | 200 | 768 | 200 | 1.2 | 32 |
| 20 | 200 | 200 | 668 | 200 | 1.2 | 32 |

Table S3 The ratios used for preparing different proportions of copolymerized P(NIPAM-SBMA) hydrogels

| Sample | NIPAM/mg | SBMA/mg | H2O/μL | 2% MBA/μL | TEMED/μL | 10% APS/μL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 360 | 40 | 1568 | 200 | 1.2 | 32 |
| 22 | 280 | 120 | 1568 | 200 | 1.2 | 32 |
| 23 | 120 | 280 | 1568 | 200 | 1.2 | 32 |
| 24 | 40 | 360 | 1568 | 200 | 1.2 | 32 |

Table S4 Raw material ratio of PNIPAM hydrogel for compressibility test

| Sample | NIPAM/mg | H2O/μL | 2% MBA/μL | TEMED/μL | 10% APS/μL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 600 | 2052 | 300 | 1.8 | 48 |
| 26 | 600 | 2352 | 300 | 1.8 | 48 |
| 27 | 600 | 2952 | 300 | 1.8 | 48 |

Table S5 Raw material ratio of P(NIPAM-SBMA) hydrogel synthesis for compressibility test

| Sample | NIPAM/mg | SBMA/mg | H2O/μL | 2% MBA/μL | TEMED/μL | 10% APS/μL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 300 | 300 | 2352 | 300 | 1.8 | 48 |
| 29 | 300 | 300 | 1377 | 300 | 1.8 | 48 |
| 30 | 300 | 300 | 1302 | 300 | 1.8 | 48 |
| 31 | 300 | 300 | 1152 | 300 | 1.8 | 48 |

Table S6 Composition of hydrogels in molecular dynamics (MD) simulation

| NIPAM | SBMA | H2O | CH3OH |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | 100 | 0 |
| 7 | 3 | 100 | 0 |
| 3 | 7 | 100 | 0 |
| 0 | 10 | 100 | 0 |

Table S7 Molecular dynamics simulations of solvent effects on hydrogels.

| NIPAM | SBMA | H2O | CH3OH |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 100 | 0 |
| 5 | 5 | 50 | 50 |
| 5 | 5 | 0 | 100 |