Figure S1 Fitting results of pseudo-first-order kinetic model for dynamic experimental data

Table S1 Fitting parameters values of pseudo-first-order kinetic model

| Catalysts | K1 (min-1) | qe (mg/g) | R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | 0.0150±0.00035 | 35.5034±0.3145 | 0.9945 |
| MnOx/AC | 0.0107±0.00028 | 59.9489±0.5661 | 0.9917 |
| 0.01 wt% Pt-MnOx/AC | 0.0048±0.00019 | 142.4533±2.1111 | 0.9797 |
| 0.05 wt% Pt-MnOx/AC | 0.0038±0.00020 | 225.4634±5.1506 | 0.9734 |
| 0.1 wt% Pt-MnOx/AC | 0.0044±0.00019 | 168.8455±3.0087 | 0.9769 |