Table 3 major elements in scheelite of the Kalasayi tungsten deposit, western Tianshan, Xinjiang

| project | sample | Na2O | MgO | Al2O3 | SiO2 | P2O5 | K2O | CaO | TiO2 | MnO | FeO | WO3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KT01 | kt01-01 | 0.00 | 0.03 | 0.27 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 74.22 |
|  | kt01-02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 74.70 |
|  | kt01-03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 71.87 |
|  | kt01-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.41 |
|  | kt01-05 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.53 | 0.01 | 0.00 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.97 |
|  | kt01-06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.02 |
|  | kt01-07 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.51 | 0.00 | 0.09 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 73.81 |
|  | kt01-08 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 74.76 |
|  | KT01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.44 |
|  | AVERAGE | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.17 | 0.00 | 0.01 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 73.80 |
| KT02 | kt02-01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.66 |
| KT03 | kt03-01 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 28.28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 70.43 |
|  | kt03-02 | 0.71 | 0.04 | 0.12 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 70.60 |
|  | kt03-03 | 0.57 | 0.21 | 0.24 | 4.48 | 0.00 | 0.05 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 66.78 |
|  | kt03-07 | 1.35 | 0.44 | 0.29 | 11.44 | 0.00 | 0.05 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 60.03 |
|  | kt03-08 | 2.53 | 0.97 | 0.54 | 17.20 | 0.00 | 0.08 | 26.09 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 52.41 |
|  | kt03-2-01 | 2.24 | 0.58 | 1.57 | 14.33 | 0.02 | 0.10 | 31.55 | 0.00 | 0.01 | 0.36 | 49.02 |
|  | kt03-3-01 | 2.00 | 0.57 | 0.34 | 10.18 | 0.00 | 0.08 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 59.00 |
|  | AVERAGE | 1.36 | 0.41 | 0.45 | 8.42 | 0.01 | 0.05 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 61.18 |
| KT05 | kt05-01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 75.66 |
|  | kt05-02 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 75.81 |
|  | kt05-03 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.58 | 0.01 | 0.00 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 75.82 |
|  | kt05-04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 76.70 |
|  | kt05-05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 74.83 |
|  | kt05-06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.12 |
|  | kt05-07 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 24.51 | 0.00 | 0.01 | 0.54 | 74.45 |
|  | kt05-08 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 74.98 |
|  | kt05-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.91 |
|  | AVERAGE | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 75.47 |
| KT06 | kt06-01 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 78.83 |
|  | kt06-02 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 24.94 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 78.20 |
|  | kt06-03 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 78.23 |
|  | kt06-04 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.29 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 79.39 |
|  | kt06-05 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 79.47 |
|  | kt06-06 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.15 |
|  | kt06-07 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.97 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 79.14 |
|  | kt06-08 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 80.62 |
|  | kt06-09 | 0.01 | 0.06 | 0.22 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | 24.29 | 0.00 | 0.01 | 1.46 | 73.10 |
|  | kt06-10 | 0.02 | 0.03 | 0.22 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 72.73 |
|  | AVERAGE | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 25.34 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 77.99 |