Supplement Table 3　　
Fe2TiO5  Pseudobrookite neutron diffraction structure refinement
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		 1 atm	    2.2 GPa	  6.5 GPa.     13.4 GPa     17.4GPa      22.1 GPa 

a (Å)		3.7503(1).    3.7237(1)	  3.7069(2)	3.6827(3)      3.6879(15)	    3.6409(20)
   b (Å) 	9.8081(4).    9.7491(5)	  9.6806(5)	9.5766(8)      9.4818(41)	    9.3584(38)
   c (Å) 	10.071(5)     9.9302(7)	  9.8525(5)	9.7445(8)      9.7026(40)	    9.7174(36)
 unit cell (Å3)  	370.44(4)     361.10(4)	  353.56(4)	343.67(7)      339.28(35)	    331.10(35)

Site occupancy
Fe  (4c) 	0.844(5)	     0.850(5)	  0.878(7)	0.882(6)	      0.900(9)	    0.8899
Ti  (4c)	0.156(5)	     0.150(5)	  0.122(7)	0.118(6)	      0.100(9) 	    0.1101
    x		0.0	     0.0		  0.450(12)	0.4449
    x		0.0	     0.0		  0.0		0.0	      0.0	    0.0
　  y		0.1367(3)     0.1375(4)  	  0.1372(4)	0.1359(6)      0.1318 (22)	    0.1377(221)       
    z 	0.5649(3)     0.5670(4)     0.5660(4)  	0.5647(5)      0.5730(27).    0.5752(140)
O1  x		0.0	     0.0		  0.0		0.0	      0.0	    0.0		
    y		0.7617(3)     0.7599(4)  	  0.7587(4)	0.7594(5)      0.7512(18).    0.8100(375)  
    z		0.25	     0.25	  0.25  	 	0.25 	      0.25 	    0 .25
O2  x		0.0	     0.0 	  0.0		0.0 	      0.0	    0.0
    y 	0.0480(2)     0.0488(3) 	  0.0491(3)	0.0498(5)      0.0506(17)    0.05  0.0		0.0 	0.0	     0.0	
    y		0.1884(3)     0.1876(4) 	  0.1909(4)	0.1912(5)      0.1792(27)	    0.1978(120)   
    z		0.25	     0.25	  0.25		0.25	      0.25	    0.25		
Fe  (8f)	0.578(3)	     0.575(4)	  0.561(4)	0.559(5)	      0.550(12) 	    0.5551
Ti  (8f)	0.422(3)	     0.425(4)	  0.439(4)	0.441(5)   
03(15)
    z		0.1164  	     0.1167(2)  	  0.1167(3)	0.1183(4)      0.1104(14)    0.1064(110)
O3  x		0.0	     0.0		  0.0		0.0	      0.0	    0.0
    y	 	0.3108	     0.3097(3)  	  0.3104(3)	0.3134(4)      0.3235(15)    0.3188(199)  
    z		0.0709	     0.0711(2)	  0.0703(3)	0.0706(4)      0.0728(13).    0.0779(230)
wRp		0.0347	     0.0380	  0.0373		0.0653	      0.1146	    0.1064
Rp		0.0287	     0.0324	  0.0282		0.0425	      0.0950	    0.0786
  c2		1.560	          1.602                  1.465		3.198	             10.08	         26.50

Site volume
M1 (Å3)	7.431	     7 .186 	  7.110		6.875         6.996	    6.673
 M2 (Å3)	10.328	     10.087	  9.883 		9.770         9.632         9.543 
metal site (Å3) 	112.348	     109.44       107.50  	105.66        105.04	    103.04
vacant site (Å3)  258.092 	     251.66	  246.06		238.01	      234.24	    228.06
vacant volume/
unit cell  	0.6967	     0.6969	  0.6959		0.6926	      0.6904	    0.6888
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