Supplement Table 3

Fe2TiO5  Pseudobrookite neutron diffraction structure refinement

1 atm	    2.2 GPa	  6.5 GPa.     13.4 GPa     17.4GPa      22.1 GPa

a (Å)		3.7503(1).    3.7237(1)	  3.7069(2)	3.6827(3)      3.6879(15)	    3.6409(20)

b (Å) 	9.8081(4).    9.7491(5)	  9.6806(5)	9.5766(8)      9.4818(41)	    9.3584(38)

c (Å) 	10.071(5)     9.9302(7)	  9.8525(5)	9.7445(8)      9.7026(40)	    9.7174(36)

unit cell (Å3)  	370.44(4)     361.10(4)	  353.56(4)	343.67(7)      339.28(35)	    331.10(35)

Site occupancy

Fe  (4c) 	0.844(5)	     0.850(5)	  0.878(7)	0.882(6)	      0.900(9)	    0.8899

Ti  (4c)	0.156(5)	     0.150(5)	  0.122(7)	0.118(6)	      0.100(9) 	    0.1101

x		0.0	     0.0		  0.450(12)	0.4449

x		0.0	     0.0		  0.0		0.0	      0.0	    0.0

y		0.1367(3)     0.1375(4)  	  0.1372(4)	0.1359(6)      0.1318 (22)	    0.1377(221)

z 	0.5649(3)     0.5670(4)     0.5660(4)  	0.5647(5)      0.5730(27).    0.5752(140)

O1  x		0.0	     0.0		  0.0		0.0	      0.0	    0.0

y		0.7617(3)     0.7599(4)  	  0.7587(4)	0.7594(5)      0.7512(18).    0.8100(375)

z		0.25	     0.25	  0.25  	 	0.25 	      0.25 	    0 .25

O2  x		0.0	     0.0 	  0.0		0.0 	      0.0	    0.0

y 	0.0480(2)     0.0488(3) 	  0.0491(3)	0.0498(5)      0.0506(17)    0.05  0.0		0.0 	0.0	     0.0

y		0.1884(3)     0.1876(4) 	  0.1909(4)	0.1912(5)      0.1792(27)	    0.1978(120)

z		0.25	     0.25	  0.25		0.25	      0.25	    0.25

Fe  (8f)	0.578(3)	     0.575(4)	  0.561(4)	0.559(5)	      0.550(12) 	    0.5551

Ti  (8f)	0.422(3)	     0.425(4)	  0.439(4)	0.441(5)

03(15)

z		0.1164  	     0.1167(2)  	  0.1167(3)	0.1183(4)      0.1104(14)    0.1064(110)

O3  x		0.0	     0.0		  0.0		0.0	      0.0	    0.0

y	 	0.3108	     0.3097(3)  	  0.3104(3)	0.3134(4)      0.3235(15)    0.3188(199)

z		0.0709	     0.0711(2)	  0.0703(3)	0.0706(4)      0.0728(13).    0.0779(230)

wRp		0.0347	     0.0380	  0.0373		0.0653	      0.1146	    0.1064

Rp		0.0287	     0.0324	  0.0282		0.0425	      0.0950	    0.0786

c2		1.560	          1.602                  1.465		3.198	             10.08	         26.50

Site volume

M1 (Å3)	7.431	     7 .186 	  7.110		6.875         6.996	    6.673

M2 (Å3)	10.328	     10.087	  9.883 		9.770         9.632         9.543

metal site (Å3) 	112.348	     109.44       107.50  	105.66        105.04	    103.04

vacant site (Å3)  258.092 	     251.66	  246.06		238.01	      234.24	    228.06

vacant volume/

unit cell  	0.6967	     0.6969	  0.6959		0.6926	      0.6904	    0.6888