Table 1 Calculated bulk modulus (GPa), shear modulus (GPa), Young’s modulus (GPa), Poisson’s ratio   and Vickers hardness  (GPa) of Pm3n-SiC.

| Structure | Reference | B/GPa | G/GPa | E/GPa |  | /GPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pm3n-SiC | This work | 166 | 110 | 271 | 0.228 | 16.3 |
| 3C-SiC | Ref35 | 225 | 192 | 448 | 0.168 | 33.0 |
|  | This work | 221 | 189 | 441 | 0.167 | 32.8 |
| 4H-SiC | Ref36 | 213 | 184 | 475 | 0.188 | 32.6 |
| 6H-SiC | Ref36 | 215 | 184 | 469 | 0.194 | 32.2 |