Table 1 Results of structural analysis obtained from XRD Rietveld refinement of the La(CrFeCoNiCu)O3

| Samples | Space group | a(Å) | b(Å) | c(Å) | α(=β=γ)(°) | Rwp(%) | Rp(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LaCrO3 PDF#24-1016 | Pbnm | 5.514000 | 5.478000 | 7.752000 | 90.000 | / | / |
| La(CrFeCoNiCu)O3 | Pbnm | 5.513526 | 5.441901 | 7.765924 | 90.000 | 6.51 | 4.74 |

Table 2 Results of Atomic structural analysis obtained from XRD Rietveld refinement of the La(CrFeCoNiCu)O3

| Atoms | x | y | z | Frac | Uiso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La 1 | 0.999316 | -0.006924 | 0.250000 | 1.0000 | 0.00693 |
| Cr 1 | 0.000000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.1807 | 0.00933 |
| Fe 2 | 0.000000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.2193 | 0.00933 |
| Co 3 | 0.000000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.2193 | 0.00933 |
| Ni 4 | 0.000000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.2193 | 0.00933 |
| Cu 5 | 0.000000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.2193 | 0.00933 |
| O 1 | 0.067490 | 0.480872 | 0.250000 | 1.0000 | 0.01000 |
| O 2 | 0.726390 | 0.271772 | 0.027166 | 1.000 | 0.01000 |