Table S1 Chemical composition of Raman testing points on Y-4, YL-6 and YL-15 by EDS (at%)

| Sample |  | O | Na | Mg | Al | Si | K | Ca | Fe | Co | Fe/Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y-4 | 01 | 61.85 | 1.24 | 0.21 | 4.95 | 22.63 | 1.65 | 1.08 | 4.41 | 1.94 | 2.27 |
|  | 02 | 58.13 | 1.87 | 0.37 | 4.62 | 16.36 | 1.79 | 1.02 | 10.03 | 5.11 | 1.96 |
|  | 03 | 60.38 | 2.08 | 0.23 | 5.77 | 19.44 | 1.29 | 1.92 | 6.19 | 2.63 | 2.35 |
| YL-6 | 01 | 61.41 | 1.31 | 0.31 | 4.89 | 17.27 | 1.19 | 1.87 | 7.75 | 3.68 | 2.11 |
|  | 02 | 59.14 | 0.77 | 0.88 | 3.36 | 8.27 | 0.53 | 0.57 | 17.51 | 8.82 | 1.99 |
|  | 03 | 61.35 | 1.37 | 0.40 | 4.99 | 17.53 | 1.32 | 1.90 | 7.09 | 3.75 | 1.89 |
| YL-15 | 01 | 61.32 | 1.51 | 0.41 | 5.05 | 17.37 | 1.31 | 1.75 | 7.40 | 3.57 | 2.07 |
|  | 02 | 61.46 | 1.48 | 0.40 | 5.13 | 17.59 | 1.18 | 1.51 | 7.57 | 3.47 | 2.18 |
|  | 03 | 61.63 | 1.46 | 0.40 | 5.32 | 18.46 | 1.43 | 2.08 | 6.15 | 2.73 | 2.25 |