Table S3 Chemical composition of Raman testing points on XD-1, XD-5 and CH-8 by EDS(at%)

| Sample |  | O | Na | Mg | Al | Si | K | Ca | Mn | Fe | Co | Fe/Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XD-1 | 01 | 56.82 | 0.41 | 2.06 | 5.56 | 7.55 | 0.90 | 0.33 | 16.76 | 6.32 | 3.29 | 0.38 |
|  | 02 | 54.54 | 0.68 | 1.73 | 6.37 | 11.84 | 0.98 | 0.44 | 14.31 | 6.00 | 3.12 | 0.42 |
|  | 03 | 60.20 | 0.88 | 0.56 | 5.37 | 16.22 | 0.85 | 0.82 | 7.56 | 4.73 | 2.68 | 0.63 |
| XD-5 | 01 | 61.70 | 0.52 | 0.90 | 5.40 | 0.70 | 0.90 | 0.75 | 15.87 | 7.97 | 5.29 | 0.50 |
|  | 02 | 50.69 | 0.25 | 1.64 | 2.75 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 12.78 | 20.85 | 10.67 | 1.63 |
|  | 03 | 50.83 | 0.34 | 1.69 | 3.41 | 0.13 | - | 0.06 | 21.04 | 12.55 | 9.96 | 0.60 |
| CH-8 | 01 | 62.12 | 1.69 | 0.56 | 7.82 | 20.39 | 1.82 | 0.75 | 0.98 | 2.22 | 0.67 | 2.27 |
|  | 02 | 53.74 | 1.38 | 0.81 | 9.97 | 18.73 | 2.96 | 1.41 | 1.98 | 6.72 | 2.30 | 3.40 |
|  | 03 | 52.55 | 0.96 | 0.96 | 9.03 | 8.66 | 2.24 | 0.53 | 4.22 | 14.52 | 6.32 | 3.44 |