Table S2 Chemical composition of Raman testing points on HW-2 and HW-4 by EDS (at%)

| Sample |  | O | Na | Mg | Al | Si | K | Ca | Fe | Co | Fe/Co | Mg/Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW-2 | 01 | 57.96 | 0.10 | 6.59 | 1.11 | 1.54 | 0.13 | 0.10 | 25.21 | 7.26 | 3.47 | 0.91 |
|  | 02 | 60.02 | 1.25 | 3.34 | 2.81 | 10.53 | 0.74 | 0.38 | 17.00 | 3.88 | 4.38 | 0.86 |
|  | 03 | 61.66 | 1.78 | 1.85 | 4.37 | 17.90 | 1.32 | 0.67 | 8.73 | 1.69 | 5.17 | 1.09 |
|  | 04 | 61.60 | 1.84 | 1.75 | 4.40 | 17.64 | 1.43 | 0.71 | 8.90 | 1.71 | 5.20 | 1.02 |
|  | 05 | 61.36 | 1.72 | 1.49 | 4.80 | 18.62 | 1.15 | 4.10 | 6.17 | 0.53 | 11.64 | 2.81 |
| HW-4 | 01 | 29.16 | 0.00 | 12.07 | 1.18 | 0.16 | 0.00 | 0.12 | 43.51 | 13.42 | 3.24 | 0.90 |
|  | 02 | 57.31 | 0.00 | 7.11 | 1.54 | 0.43 | 0.00 | 0.12 | 25.82 | 7.67 | 3.37 | 0.93 |
|  | 03 | 56.20 | 0.00 | 6.74 | 1.96 | 0.59 | 0.00 | 0.32 | 27.24 | 6.95 | 3.92 | 0.97 |
|  | 04 | 61.23 | 1.37 | 1.89 | 5.04 | 17.78 | 0.87 | 4.46 | 6.34 | 0.94 | 6.74 | 2.01 |
|  | 05 | 61.20 | 0.94 | 2.50 | 4.49 | 18.04 | 0.75 | 5.22 | 5.94 | 0.93 | 6.39 | 2.69 |