Table 4: Summary of the geotechnical data of the lateritic gravels from Lolabe-Campo area.

|  |  |  |  |  |  | Micaschist |  |  |  |  |  |  |  |  | Quartzites |  |  |  |  | Metasyenite |  |  |  | Gneiss |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample codes |  |  |  |  |  | EM1N |  | EM2N |  | EM4N |  | EM6N |  | Mean | EQ1N | EQ2N | EQ4N | EQ5N | Mean | ES1N | ES2N | ES5N | Mean | EG1N | EG4N |  | EG8N |  | EG9N | Mean |
| Thickness (m) |  |  |  |  |  | 0.70 |  | 1.00 |  | 0.70 |  | 0.50 |  | 0.73 | 1.00 | 1.20 | 0.80 | 0.90 | 0.98 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.30 |  | 0.40 |  | 0.40 | 0.35 |
| Natural water content |  |  |  |  |  | 11.20 |  | 7.50 |  | 11.60 |  | 12.30 |  | 10.65 | 12.70 | 19.60 | 24.00 | 18.60 | 18.73 | 11.40 | 15.10 | 16.90 | 14.47 | 10.30 | 9.00 |  | 8.90 |  | 17.50 | 11.43 |
| Specific weight g s (T/m 3 ) |  |  |  |  |  | 2.71 |  | 2.79 |  | 2.72 |  | 2.90 |  | 2.78 | 2.97 | 2.73 | 2.68 | 2.68 | 2.76 | 2.60 | 2.70 | 2.91 | 2.74 | 2.75 | 2.68 |  | 2.60 |  | 2.84 | 2.72 |
| Particle size distribution | Pebble (4 to 63 mm) |  |  |  | 45.11 |  | 53.16 |  | 49.96 |  | 65.41 |  | 53.41 |  | 68.01 | 52.78 | 63.66 | 41.67 | 56.53 | 60.78 | 69.11 | 65.16 | 65.02 | 46.65 |  | 28.52 |  | 42.85 | 56.33 | 43.59 |
|  | Gravel (>2 mm) |  |  |  | 52.42 |  | 63.34 |  | 60.72 |  | 76.51 |  | 63.25 |  | 79.22 | 60.73 | 70.35 | 50.88 | 65.30 | 68.91 | 73.88 | 71.59 | 71.46 | 58.02 |  | 35.91 |  | 56.73 | 68.77 | 54.86 |
|  | Skeleton (<2 mm) |  |  |  | 47.58 |  | 36.66 |  | 39.28 |  | 23.49 |  | 36.75 |  | 20.78 | 39.27 | 29.65 | 49.12 | 34.71 | 31.09 | 26.12 | 28.41 | 28.54 | 41.98 |  | 64.09 |  | 43.27 | 31.23 | 45.14 |
|  | Mortar (< 425 µm) |  |  |  | 39.12 |  | 29.67 |  | 29.95 |  | 14.44 |  | 20.82 |  | 18.23 | 32.17 | 25.44 | 35.33 | 13.76 | 25.52 | 22.60 | 21.62 | 12.90 | 30.82 |  | 44.25 |  | 30.95 | 25.54 | 24.46 |
|  | Sand (between 2 and 0.08 mm) |  |  |  | 23.01 |  | 22.29 |  | 23.23 |  | 14.75 |  | 28.30 |  | 5.59 | 13.29 | 8.46 | 27.70 | 27.79 | 13.10 | 8.95 | 16.64 | 23.25 | 21.31 |  | 41.71 |  | 24.63 | 10.20 | 32.89 |
|  | Fine (< 75 µm) |  |  |  | 23.79 |  | 14.19 |  | 15.53 |  | 8.37 |  | 15.93 |  | 14.60 | 24.99 | 20.60 | 20.21 | 20.95 | 17.00 | 16.59 | 11.39 | 15.64 | 19.84 |  | 20.19 |  | 17.82 | 19.02 | 20.68 |
|  | Silt and clays (< 80 µm) |  |  |  | 24.57 |  | 14.37 |  | 16.05 |  | 8.74 |  | 15.47 |  | 15.19 | 25.98 | 21.19 | 21.42 | 20.10 | 17.99 | 17.17 | 11.77 | 14.99 | 20.67 |  | 22.38 |  | 18.64 | 21.03 | 19.22 |
|  | < 2 µm (Clays) |  |  |  | 17.00 |  | 9.00 |  | 8.00 |  | 5.00 |  | 9.75 |  | 10.00 | 18.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 9.00 | 8.00 | 9.67 | 14.00 |  | 13.00 |  | 13.00 | 11.00 | 12.75 |
| Derived parameters | Grading modulus (Gm) |  |  |  | 1.90 |  | 2.19 |  | 2.15 |  | 2.54 |  | 2.19 |  | 2.46 | 2.04 | 2.24 | 1.95 | 2.17 | 2.26 | 2.35 | 2.39 | 2.33 | 2.07 |  | 1.71 |  | 2.08 | 2.24 | 2.03 |
|  | Activity ratio (Ac) |  |  |  | 1.33 |  | 2.05 |  | 4.22 |  | 3.47 |  | 2.77 |  | 3.00 | 1.41 | 2.18 | 1.26 | 1.96 | 2.08 | 2.87 | 3.03 | 2.66 | 1.49 |  | 1.83 |  | 1.72 | 2.47 | 1.88 |
|  | Plasticity modulus (Pm) |  |  |  | 882.16 |  | 547.41 |  | 1010.81 |  | 250.53 |  | 672.73 |  | 546.90 | 813.90 | 775.92 | 625.34 | 690.52 | 638.00 | 583.08 | 523.20 | 581.43 | 644.14 |  | 1050.94 |  | 691.73 | 694.69 | 770.37 |
|  | Plasticity product (Pp) |  |  |  | 554.05 |  | 261.71 |  | 523.97 |  | 145.22 |  | 371.24 |  | 437.85 | 632.25 | 628.15 | 357.72 | 513.99 | 424.88 | 427.89 | 275.52 | 376.10 | 414.55 |  | 479.51 |  | 398.28 | 517.21 | 452.39 |
|  | Swelling potential εs) |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Argilosity | Atterberg Limits | LL (%) |  |  | 50.40 |  | 42.90 |  | 64.50 |  | 37.10 |  | 48.73 |  | 75.00 | 60.20 | 65.90 | 38.40 | 59.88 | 61.60 | 64.00 | 55.60 | 60.4 | 47.10 |  | 54.70 |  | 49.00 | 37.10 | 46.96 |
|  |  | LP (%) |  |  | 27.85 |  | 24.45 |  | 30.75 |  | 19.75 |  | 25.7 |  | 45.00 | 34.90 | 35.40 | 20.70 | 34 | 36.60 | 38.20 | 31.40 | 35.4 | 26.20 |  | 30.95 |  | 26.65 | 45.00 | 32.2 |
|  |  | PI (%) |  |  | 22.55 |  | 18.45 |  | 33.75 |  | 17.35 |  | 23.03 |  | 30.00 | 25.30 | 30.50 | 17.70 | 25.88 | 25.00 | 25.80 | 24.20 | 25.00 | 20.90 |  | 23.75 |  | 22. 35 | 33.75 | 26.13 |
|  | Methylene blue value |  |  |  | 0.22 |  | 0.23 |  | 0.22 |  | 0.21 |  | 0.22 |  | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 | 0.24 | 0.23 |
| Modified proctor | Maximum Dry Density (MDD) (T/m 3) |  |  |  | 2.03 |  | 2.13 |  | 2.11 |  | 2.05 |  | 2.08 |  | 2.12 | 2.00 | 1.85 | 1.92 | 1.97 | 2.03 | 2.03 | 2.12 | 2.06 | 1.97 |  | 1.98 |  | 2.07 | 1.92 | 1.98 |
|  | Optimum Moisture Content (OMC%) |  |  |  | 11.90 |  | 10.50 |  | 10.00 |  | 13.60 |  | 11.50 |  | 12.70 | 12.90 | 15.00 | 10.00 | 12.65 | 9.40 | 11.60 | 12.00 | 11.00 | 14.10 |  | 11.40 |  | 8.70 | 16.70 | 12.73 |
| CBR | (%) at 95% of Maximum Dry Density (MDD) |  |  |  | 31.00 |  | 39.00 |  | 33.00 |  | 30.00 |  | 33 |  | 35.00 | 37.00 | 26.00 | 30.00 | 32 | 32.00 | 32.00 | 38.00 | 34 | 30.00 |  | 31.00 |  | 32.00 | 30.00 | 31 |
|  | (%) at 100% of MDD |  |  |  | 41.00 |  | 46.00 |  | 46.00 |  | 46.00 |  | 45 |  | 51.00 | 52.00 | 38.00 | 49.00 | 48 | 41.00 | 45.00 | 51.00 | 46 | 45.00 |  | 38.00 |  | 60.00 | 42.00 | 46 |
| Classification | HRB |  |  |  | A-2-7 (1) |  | A-2-7 (0) |  | A-2-7 (0) |  | A-2-6 (0) |  | A-2-7 (0. 1) A-2-6 (0) |  | A-2-7 (0) | A-2-7 (2) | A-2-7 (1) | A-2-6 (0) | A-2-7 (0. 1. 2) A-2-6 (0) | A-2-7 (0) | A-2-7 (0) | A-2-7 (0) | A-2-7 (0) | A-2-7 (1) |  | A-2-7 (1) |  | A-2-7 (0) | A-2-7 (1) | A-2-7 (0). (1) |
|  | GTR |  |  |  | I2m |  | I2s |  | 12 h |  | I2s |  | I2s. m. h |  | I2m | 12th | I2ts | 12th | I2m. th. ts | 12 h. | 12th | 12th | I2th. h | I2s |  | I2ts |  | I2m | I2m | I2m. s. ts |
|  | Bagarre (1990) |  |  |  | GL2 |  | GL2 |  | GL2 |  | GL1 |  | Gl2 |  | GL2 | GL3 | GL3 | GL2 |  | GL2 | GL2 | GL2 | Gl2 | GL2 |  | GL2 |  | GL2 | GL2 | Gl2 |

PI= Plasticity Index, LL: Liquid limit, LP: Plastic limit; Gm = [300 – (% ≤ 2 mm +%< 425 μ m +%<75 μm)]/100, Pm = PI x percentage passing 425 μ m test sieve (Charman 1988), Pp = PI x percentage p

assing 75 μm test sieve (Charman 1988), ε s =1×10 − 5 x PI2.24 (Millogo et al. 2008)