Table 1. Molar Mass Characterization of Polymers Studied in Ultrasonication Experiments

| Entry | Polymer | Monomer(s) | Incorporation Ratio | Mn (kDa) | Nn | Mw/Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PSS | SS | - | 280 | 1000 | 1.09 |
| 2 | PMS | MS | - | 440 | 1040 | 1.10 |
| 3 | PLS | LS | - | 530 | 1020 | 1.07 |
| 4 | PSSPOSS | SSPOSS | - | 1100 | 1000 | 1.09 |
| 5 | PMSPOSS | MSPOSS | - | 1300 | 1040 | 1.13 |
| 6 | PMS’POSS | MS’POSS | - | 1100 | 900 | 1.05 |
| 7 | PLSPOSS | LSPOSS | - | 1400 | 1020 | 1.18 |
| 8 | PPLLA | PLLA | - | 3900 | 990 | 1.17 |
| 9 | PSSPOSS500SS500 | SSPOSS/SS | 50:50 | 700 | 1010 | 1.11 |
| 10 | PSSPOSS300SS700 | SSPOSS/SS | 30:70 | 500 | 970 | 1.07 |
| 11 | PMSPOSS500SS500 | MSPOSS/SS | 50:50 | 800 | 1040 | 1.07 |
| 12 | PMSPOSS300SS700 | MSPOSS/SS | 30:70 | 590 | 1040 | 1.15 |
| 13 | PMSPOSS300Bn700 | MSPOSS/Bn | 30:70 | 590 | 1010 | 1.07 |
| 14 | PLSPOSS500SS500 | LSPOSS/SS | 50:50 | 820 | 1000 | 1.10 |
| 15 | PLSPOSS300SS700 | LSPOSS/SS | 30:70 | 630 | 1050 | 1.13 |
| 16 | PLSPOSS300Bn700 | LSPOSS/Bn | 30:70 | 610 | 990 | 1.07 |