| Biomechanical parameter | FA-SCR | PMFA-SCR | p-value |
| --- | --- | --- | --- |
| Displacement After 1 Cycle [mm] | 1.83 ± 0.78 | 1.48 ± 0.67 | 0.74 |
| Displacement After 1000 cycles [mm] | 4.23 ± 2.06 | 3.71 ± 1.18 | 0.83 |
| Total Displacement [mm] | 2.41 ± 1.74 | 1.48 ± 0.67 | 0.63 |
| Linear Stiffness 1 cycle [N/mm] | 24.36 ± 8.69 | 32.6 ± 16.83 | 0.68 |
| Linear Stiffness 1000 cycle [N/mm] | 70.63 ± 44.06 | 59.25 ± 22.74 | 0.82 |
| Ultimate Force [N] | 232.65 ± 87.66 | 198.53 ± 53.93 | 0.75 |
| Ultimate Xhead (Displacement) [mm] | 17.47 ± 4.85 | 13.87 ± 3.59 | 0.57 |
| Yield Load [N] | 137.66 ± 61.27 | 145.85 ± 48.18 | 0.92 |
| Yield Xhead (Displacement) [mm] | 6.84 ± 1.22 | 6.27 ± 1.75 | 0.88 |
| Stiffness [N/mm] | 18.76 ± 8.62 | 23.77 ± 8.76 | 0.69 |