	Biomechanical parameter
	FA-SCR
	PMFA-SCR
	p-value

	Displacement After 1 Cycle [mm]
	1.83 ± 0.78
	1.48 ± 0.67
	0.74

	Displacement After 1000 cycles [mm]
	4.23 ± 2.06
	3.71 ± 1.18
	0.83

	Total Displacement [mm]
	2.41 ± 1.74
	1.48 ± 0.67
	0.63

	Linear Stiffness 1 cycle [N/mm]
	24.36 ± 8.69
	32.6 ± 16.83
	0.68

	Linear Stiffness 1000 cycle [N/mm]
	70.63 ± 44.06
	59.25 ± 22.74
	0.82

	Ultimate Force [N]
	232.65 ± 87.66
	198.53 ± 53.93
	0.75

	Ultimate Xhead (Displacement) [mm]
	17.47 ± 4.85
	13.87 ± 3.59
	0.57

	Yield Load [N]
	137.66 ± 61.27
	145.85 ± 48.18
	0.92

	Yield Xhead (Displacement) [mm]
	6.84 ± 1.22
	6.27 ± 1.75
	0.88

	Stiffness [N/mm]
	18.76 ± 8.62
	23.77 ± 8.76
	0.69



