Supplementary information

Table 1S: Deconvolution parameters of Ru 3d and C 1s XPS spectra for the calcined catalysts.

| Sample | Component | BE (eV) | FWHM (eV) | Area | % area for element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLTRu2 | Ru⁰ 3d₃⁄₂ | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00% |
|  | Ru⁰ 3d₃⁄₂ | 0.0 | 0.0 | 0.00 |  |
|  | Ru⁴⁺ 3d₅/₂ | 280.9 | 0.8 | 3661.27 | 84.85% |
|  | Ru⁴⁺ 3d₃/₂ | 284.9 | 0.8 | 2445.74 |  |
|  | Ru⁵⁺ 3d₅/₂ | 282.1 | 1.5 | 661.64 | 15.15% |
|  | Ru⁵⁺ 3d₃/₂ | 286.0 | 1.5 | 428.99 |  |
|  | C–C/C=C | 284.8 | 1.8 | 797.88 | 23.60% |
|  | C-O/C-N | 286.0 | 2.0 | 425.61 | 12.59% |
|  | O-C=O | 288.9 | 2.9 | 2157.78 | 63.82% |
| SLTRu5 | Ru⁰ 3d₃⁄₂ | 279.8 | 0.7 | 287.30 | 3.49% |
|  | Ru⁰ 3d₃⁄₂ | 284.0 | 0.7 | 191.05 |  |
|  | Ru⁴⁺ 3d₅/₂ | 280.8 | 0.8 | 5906.86 | 71.81% |
|  | Ru⁴⁺ 3d₃/₂ | 285.0 | 0.8 | 3922.43 |  |
|  | Ru⁵⁺ 3d₅/₂ | 282.0 | 1.5 | 2032.58 | 24.70% |
|  | Ru⁵⁺ 3d₃/₂ | 286.2 | 1.5 | 1348.56 |  |
|  | C–C/C=C | 284.8 | 1.8 | 1711.93 | 26.15% |
|  | C-O/C-N | 286.18 | 2 | 1064.132 | 16.25% |
|  | O-C=O | 289.0 | 2.9 | 3770.72 | 57.60% |
| SLTRu10 | Ru⁰ 3d₃⁄₂ | 280.0 | 0.7 | 559.20 | 6.66% |
|  | Ru⁰ 3d₃⁄₂ | 284.0 | 0.7 | 372.16 |  |
|  | Ru⁴⁺ 3d₅/₂ | 280.9 | 0.8 | 5931.56 | 70.53% |
|  | Ru⁴⁺ 3d₃/₂ | 285.0 | 0.8 | 3933.88 |  |
|  | Ru⁵⁺ 3d₅/₂ | 282.0 | 1.5 | 1929.19 | 22.81% |
|  | Ru⁵⁺ 3d₃/₂ | 286.2 | 1.5 | 1262.20 |  |
|  | C–C/C=C | 284.8 | 1.8 | 1480.06 | 38.05% |
|  | C-O/C-N | 285.88 | 2 | 1064.458 | 27.36% |
|  | O-C=O | 289.2 | 2.9 | 1345.40 | 34.59% |
| SLTRu15 | Ru⁰ 3d₃⁄₂ | 279.9 | 1.2 | 1393.69 | 14.62% |
|  | Ru⁰ 3d₃⁄₂ | 284.0 | 1.2 | 934.82 |  |
|  | Ru⁴⁺ 3d₅/₂ | 280.9 | 0.8 | 6425.42 | 67.39% |
|  | Ru⁴⁺ 3d₃/₂ | 284.7 | 0.8 | 4309.62 |  |
|  | Ru⁵⁺ 3d₅/₂ | 282.0 | 1.5 | 1744.46 | 17.99% |
|  | Ru⁵⁺ 3d₃/₂ | 286.0 | 1.5 | 1122.17 |  |
|  | C–C/C=C | 284.8 | 1.8 | 869.42 | 39.20% |
|  | C-O/C-N | 285.98 | 2 | 35.52554 | 1.60% |
|  | O-C=O | 289.1 | 2.9 | 1312.82 | 59.20% |

Table 2S: Deconvolution parameters of Ru 3d and C 1s XPS spectra for the reduced catalysts.

| Sample | Component | BE (eV) | FWHM (eV) | Area | % area for element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLTRu2 | Ru⁰ 3d₃⁄₂ | 279.8 | 0.6 | 91.63 | 2.45% |
|  | Ru⁰ 3d₃⁄₂ | 284.0 | 0.6 | 52.80 |  |
|  | Ru³⁺ 3d₅⁄₂ | 280.6 | 1.4 | 100.83 | 2.75% |
|  | Ru³⁺ 3d₅⁄₂ | 284.8 | 1.4 | 61.19 |  |
|  | Ru⁴⁺ 3d₅/₂ | 280.8 | 0.7 | 2873.23 | 78.28% |
|  | Ru⁴⁺ 3d₃/₂ | 285.0 | 0.7 | 1741.99 |  |
|  | Ru⁵⁺ 3d₅/₂ | 282.0 | 1.5 | 579.07 | 16.52% |
|  | Ru⁵⁺ 3d₃/₂ | 286.2 | 1.5 | 394.67 |  |
|  | C–C/C=C | 284.8 | 1.8 | 678.99 | 44.74% |
|  | C-O/C-N | 286.2 | 2.0 | 349.08 | 23.00% |
|  | O-C=O | 289.0 | 2.9 | 489.67 | 32.26% |
| SLTRu5 | Ru⁰ 3d₃⁄₂ | 279.8 | 0.6 | 1304.95 | 17.71% |
|  | Ru⁰ 3d₃⁄₂ | 284.0 | 0.6 | 788.13 |  |
|  | Ru³⁺ 3d₅⁄₂ | 280.6 | 1.2 | 1322.22 | 18.53% |
|  | Ru³⁺ 3d₅⁄₂ | 284.8 | 1.2 | 867.92 |  |
|  | Ru⁴⁺ 3d₅/₂ | 280.8 | 0.7 | 3768.39 | 51.77% |
|  | Ru⁴⁺ 3d₃/₂ | 285.0 | 0.7 | 2349.12 |  |
|  | Ru⁵⁺ 3d₅/₂ | 282.0 | 1.1 | 846.71 | 11.98% |
|  | Ru⁵⁺ 3d₃/₂ | 286.2 | 1.1 | 569.53 |  |
|  | C–C/C=C | 284.8 | 1.8 | 1236.49 | 35.76% |
|  | C-O/C-N | 286.2 | 2.0 | 1008.28 | 29.16% |
|  | O-C=O | 289.0 | 2.9 | 1213.22 | 35.08% |
| SLTRu10 | Ru⁰ 3d₃⁄₂ | 279.8 | 0.6 | 1826.13 | 24.53% |
|  | Ru⁰ 3d₃⁄₂ | 284.0 | 0.6 | 1212.62 |  |
|  | Ru³⁺ 3d₅⁄₂ | 280.6 | 1.2 | 1858.91 | 25.01% |
|  | Ru³⁺ 3d₅⁄₂ | 284.8 | 1.2 | 1238.98 |  |
|  | Ru⁴⁺ 3d₅/₂ | 280.8 | 0.7 | 2772.41 | 37.23% |
|  | Ru⁴⁺ 3d₃/₂ | 285.0 | 0.7 | 1839.75 |  |
|  | Ru⁵⁺ 3d₅/₂ | 282.0 | 1.0 | 985.83 | 13.23% |
|  | Ru⁵⁺ 3d₃/₂ | 286.2 | 1.0 | 652.99 |  |
|  | C–C/C=C | 284.8 | 1.8 | 1377.59 | 23.75% |
|  | C-O/C-N | 286.2 | 2.0 | 2992.73 | 51.60% |
|  | O-C=O | 289.0 | 2.9 | 1429.51 | 24.65% |
| SLTRu15 | Ru⁰ 3d₃⁄₂ | 279.8 | 0.6 | 2276.42 | 25.92% |
|  | Ru⁰ 3d₃⁄₂ | 284.0 | 0.6 | 1429.85 |  |
|  | Ru³⁺ 3d₅⁄₂ | 280.6 | 1.2 | 2382.57 | 30.67% |
|  | Ru³⁺ 3d₅⁄₂ | 284.8 | 1.2 | 1554.26 |  |
|  | Ru⁴⁺ 3d₅/₂ | 280.8 | 0.7 | 3944.55 | 35.35% |
|  | Ru⁴⁺ 3d₃/₂ | 285.0 | 0.7 | 1108.67 |  |
|  | Ru⁵⁺ 3d₅/₂ | 282.0 | 1.1 | 966.24 | 11.19% |
|  | Ru⁵⁺ 3d₃/₂ | 286.2 | 1.1 | 634.27 |  |
|  | C–C/C=C | 284.8 | 1.8 | 1236.49 | 35.76% |
|  | C-O/C-N | 286.2 | 2.0 | 1008.28 | 29.16% |
|  | O-C=O | 289.0 | 2.9 | 1213.22 | 35.08% |

Figure 1S: XPS spectra of O 1s core level for the SLTRux (x = 0, 5, 15) samples.

Table 3S: Deconvolution parameters of O 1s XPS spectra for the reduced catalysts.

| Sample | Component | BE (eV) | FWHM (eV) | Area | % area for element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLTRu15 | Oxide | 528.9 | 0.9 | 18875.74 | 77.93% |
|  | Oxygen vacancy | 529.9 | 1.0 | 2959.15 | 12.22% |
|  | Carbonate | 531.5 | 1.4 | 2385.24 | 9.85% |
| SLTRu5 | Oxide | 528.9 | 0.9 | 18555.26 | 83.60% |
|  | Oxygen vacancy | 529.9 | 1.0 | 1690.12 | 7.62% |
|  | Carbonate | 531.5 | 1.4 | 1949.16 | 8.78% |
| SLT | Oxide | 528.9 | 0.9 | 18662.95 | 88.08% |
|  | Oxygen vacancy | 529.9 | 1.0 | 513.48 | 2.42% |
|  | Carbonate | 531.5 | 1.4 | 2011.87 | 9.50% |

Table 4S: Deconvolution parameters of Ru 3d and C 1s XPS spectra for the SLTRu5 before and after long term operation.

| Sample | Component | BE (eV) | FWHM (eV) | Area | % area for element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLTRu5_before | Ru⁰ 3d₃⁄₂ | 279.8 | 0.6 | 1304.95 | 17.71% |
|  | Ru⁰ 3d₃⁄₂ | 284.0 | 0.6 | 788.13 |  |
|  | Ru³⁺ 3d₅⁄₂ | 280.6 | 1.4 | 1322.22 | 18.53% |
|  | Ru³⁺ 3d₅⁄₂ | 284.8 | 1.4 | 867.92 |  |
|  | Ru⁴⁺ 3d₅/₂ | 280.8 | 0.7 | 3768.39 | 51.77% |
|  | Ru⁴⁺ 3d₃/₂ | 285.0 | 0.7 | 2349.12 |  |
|  | Ru⁵⁺ 3d₅/₂ | 282.0 | 1.5 | 846.71 | 11.98% |
|  | Ru⁵⁺ 3d₃/₂ | 286.2 | 1.5 | 569.53 |  |
|  | C–C/C=C | 284.8 | 1.8 | 1236.49 | 35.76% |
|  | C-O/C-N | 286.2 | 2.0 | 1008.28 | 29.16% |
|  | O-C=O | 289.0 | 2.9 | 1213.22 | 35.08% |
| SLTRu5_after | Ru⁰ 3d₃⁄₂ | 279.8 | 0.6 | 1991.71 | 26.28% |
|  | Ru⁰ 3d₃⁄₂ | 284.0 | 0.6 | 1243.00 |  |
|  | Ru³⁺ 3d₅⁄₂ | 280.6 | 1.2 | 1382.62 | 18.49% |
|  | Ru³⁺ 3d₅⁄₂ | 284.8 | 1.2 | 893.61 |  |
|  | Ru⁴⁺ 3d₅/₂ | 280.8 | 0.7 | 3081.37 | 40.71% |
|  | Ru⁴⁺ 3d₃/₂ | 285.0 | 0.7 | 1930.15 |  |
|  | Ru⁵⁺ 3d₅/₂ | 282.0 | 1.1 | 1081.64 | 14.52% |
|  | Ru⁵⁺ 3d₃/₂ | 286.2 | 1.1 | 705.84 |  |
|  | C–C/C=C | 284.8 | 1.8 | 1241.83 | 32.61% |
|  | C-O/C-N | 286.2 | 2.0 | 1071.96 | 28.15% |
|  | O-C=O | 289.0 | 2.9 | 1494.77 | 39.25% |