Table 1 BET surface area and composition of supports/nanocatalysts.

| Supports/ nanocatalysts | BET surface area, m2/g |  |  | Pt loadig, wt % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 |  | 230-280 - |  |  |  |  |  |  |  |
| Al2O3 |  |  | 250 - |  |  |  | - |  |
| Kaolinite |  | 19 - |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt/SiO2 |  | 250 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt/Al2O3 |  | 200 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt/kaolinite |  |  | 40 1 |  |  |  |  |  |
| Pt/kaolinite/DMSO |  | 2.05 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Table 2 The values of enthalpy of soaking for kaolinite, Al2O3 and SiO2.

| Support | H2O | 1H2O:1DMSO (v/v) ΔsH, J/g | DMSO |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaolinite | -1.94 | -3.34 | -4.94 |
| Al2O3 | -2.86 | -3.31 | -5.33 |
| SiO2 | -3.14 | -2.67 | -4.87 |