List of Tables

- Kinetic variables for the adsorption of CV and MB dyes

- Langmuir and Freundlich adsorption isotherm constant for adsorption of CV and MB dyes.

- Thermodynamic influencing factors for adsorption of CV and MB dyes

Table 1

| CV (mg.L-1) | Qe.exp | PFO |  |  | PSO |  |  | IPD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qe1.cal | k1 | R2 | Qe2.cal | k2 | R2 | Kint.1 | Kint.2 | Kint.3 |
| 20 | 12.9112 | 1.0247 | 0.1174 | 0.7550 | 12.9685 | 0.5722 | 0.9999 | 5.6282 | 0.0731 | 0.0059 |
| 25 | 16.1170 | 1.0071 | 0.0592 | 0.4107 | 16.1943 | 0.7180 | 0.9995 | 7.0451 | 0.0289 | 0.0108 |
| 30 | 19.2626 | 3.9149 | 0.1387 | 0.9225 | 19.6194 | 0.1467 | 0.9999 | 8.1048 | 0.2234 | 0.0708 |
| 40 | 25.0210 | 3.9149 | 0.1190 | 0.9375 | 26.1780 | 0.0469 | 0.9997 | 9.9065 | 0.7840 | 0.2592 |
| 50 | 30.5766 | 13.690 | 0.1369 | 0.9132 | 31.9898 | 0.0381 | 0.9996 | 12.216 | 0.8239 | 0.3641 |
| MB (mg.L-1) |
| 20 | 9.7740 | 1.4737 | 0.1010 | 0.8155 | 9.8961 | 0.2338 | 0.9999 | 3.9300 | 0.1605 | 0.0132 |
| 25 | 11.9649 | 3.9520 | 0.0983 | 0.9362 | 12.4455 | 0.0719 | 0.9999 | 4.4391 | 0.4355 | 0.0742 |
| 30 | 13.3246 | 1.5670 | 0.0715 | 0.6643 | 13.9567 | 0.0569 | 0.9998 | 4.7580 | 0.5526 | 0.0556 |
| 40 | 14.0146 | 2.3655 | 0.0597 | 0.6314 | 14.3906 | 0.0961 | 0.9996 | 5.1930 | 0.4448 | 0.0568 |
| 50 | 15.1112 | 1.6173 | 0.0732 | 0.6593 | 15.3704 | 0.2290 | 0.9999 | 6.4799 | 0.0402 | 0.0348 |

Table 2

| Qmax.exp mg.g-1 |  | Langmuir |  |  | Freundlich |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qmax (mg.g-1) | KL (L.mg-1) | R2 | nf | Kf (mg.g-1) | R2 |
| CV | 31.3990 | 44.4642 | 0.8643 | 0.9663 | 2.0232 | 19.7677 | 0.8962 |
| MB | 15.2507 | 15.2898 | 4.3039 | 0.9985 | 13.7817 | 12.3907 | 0.9776 |

Table 3

|  | ΔHo (kJ mol-1) | Δ So (kJ mol-1) | Δ Go (kJ mol-1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CV | -12.8099 | -17.4873 | 298K | 318K | 338K | 358K |
|  |  |  | -7.5875 | -7.4522 | -6.6996 | -6.55573 |
| MB | -9.7079 | -7.1335 | -7.6154 | -7.4500 | -7.3147 | -7.0922 |