# Appendix

Supplemetary data

Table S5 Hydraulic conductivity and swelling pressure of recompacted samples

| Sample | Dry density ρd (kg.m-3) | ρ (kg/m3) | wsat (%) | Hydraulic conductivity k (m.s-1) | Swelling pressure (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X0756 | 1393 | 1919 | 0.378 | 6.37E-13 | 1.39 |
| X0755 | 1406 | 1891 | 0.345 | 4.11E-13 | 2.09 |
| X0754 | 1398 | 1900 | 0.340 | 4.24E-13 | 1.87 |
| X0754 | 1403 | 1889 | 0.346 | 2.64E-13 | 1.86 |
| X0357 | 1414 | 1913 | 0.353 | 3.35E-13 | 1.55 |
| X0356 | 1410 | 1877 | 0.331 | 2.49E-13 | 2.22 |
| X0362 | 1413 | 1904 | 0.347 | 3.56E-13 | 2.13 |
| X0283 | 1403 | 1901 | 0.354 | 1.67E-13 | 1.81 |
| X0287 | 1408 | 1939 | 0.378 | 5.70E-13 | 1.3 |
| X0282 | 1403 | 1906 | 0.359 | 3.98E-13 | 1.6 |
| X0281 | 1401 | 1904 | 0.359 | 2.77E-13 | 1.84 |
| X0123 | 1394 | 1885 | 0.352 | 3.87E-13 | 1.74 |
| X0121 | 1396 | 1885 | 0.351 | 3.94E-13 | 1.78 |
| X0120 | 1402 | 1872 | 0.336 | 3.27E-13 | 2.3 |
| X0050 | 1401 | 1866 | 0.332 | 3.35E-13 | 1.41 |
| X0049 | 1410 | 1923 | 0.364 | 5.20E-13 | 1.97 |

Table S6 Bentonite mineral composition (in wt. %) and smectite basal diffraction line value (d001, in Å)

| Sample | Layer no. | Smectite | Quartz | Calcite | Siderite (Mg,Ca) | Mica | Kaolinite | Anatase | Ankerite | d001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B75-input | - | 64±2 | 9±1 | 5±1 | 6±1 | 8±1 | 3±1 | 5±1 | 2±2 | 12.67 |
| V3105 | 30 | 64 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10.63 |
| V3106 | 30 | 64 | 8 | 5 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11.14 |
| V3107 | 30 | 64 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11.27 |
| V3108 | 30 | 65 | 8 | 2 | 10 | 7 | 2 | 5 | 1 | 11.96 |
| V3117 | 25 | 64 | 9 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2 | 10.07 |
| V3118 | 25 | 64 | 9 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 10.2 |
| V3119 | 25 | 65 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10.36 |
| V3135 | 22 | 67 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10.01 |
| V3136 | 22 | 68 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10.22 |
| V3157 | 22 | 66 | 9 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9.98 |
| V3140 | 14 | 70 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11.42 |
| V3141 | 14 | 71 | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10.94 |
| V3142 | 14 | 70 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10.81 |
| V3148 | 5 | 71 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11.59 |
| V3149 | 5 | 71 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11.13 |
| V3150 | 5 | 72 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11.86 |

Table S7 Bentonite chemical composition (all data in vtl. %). Recalculated to the 0.00 wt. % of loss of ignition.

| Sample no. | Layer no. | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MgO | MnO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | F | CO2 | C(ost.) | S(tot.) | C(tot) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B75-input | - | 54.2 | 2.5 | 15.7 | 6.7 | 3.1 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 5.6 |
| V3105 | 30 | 52.4 | 2.4 | 15.5 | 6.4 | 3.4 | 4.6 | 0.1 | 6.1 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 5.9 | 0.2 | 0.0 | 6.1 |
| V3106 | 30 | 54.1 | 2.3 | 15.8 | 6.7 | 3.1 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 5.5 | 0.4 | 0.0 | 5.9 |
| V3107 | 30 | 53.9 | 2.3 | 15.9 | 6.4 | 3.1 | 4.0 | 0.1 | 5.5 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 0.0 | 5.9 |
| V3108 | 30 | 54.3 | 2.7 | 15.7 | 9.3 | 4.9 | 3.5 | 0.1 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 3.8 | 0.6 | 0.0 | 4.4 |
| V3117 | 25 | 53.9 | 2.6 | 15.9 | 6.9 | 3.1 | 4.0 | 0.1 | 5.1 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 5.6 |
| V3118 | 25 | 53.4 | 2.9 | 15.5 | 6.3 | 3.1 | 3.9 | 0.1 | 6.1 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 5.6 | 0.2 | 0.0 | 5.8 |
| V3119 | 25 | 54.5 | 2.9 | 15.4 | 6.5 | 3.1 | 3.8 | 0.1 | 5.7 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 4.6 | 0.5 | 0.0 | 5.1 |
| V3135 | 22 | 54.4 | 2.4 | 15.5 | 6.6 | 3.0 | 3.8 | 0.2 | 5.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 0.0 | 5.7 |
| V3136 | 22 | 54.3 | 2.4 | 15.5 | 6.6 | 3.2 | 3.7 | 0.2 | 5.4 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 5.5 | 0.2 | 0.0 | 5.8 |
| V3140 | 22 | 55.4 | 3.3 | 14.6 | 6.6 | 3.1 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 4.5 |
| V3141 | 14 | 54.0 | 3.1 | 14.7 | 7.1 | 2.9 | 4.5 | 0.1 | 5.7 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 3.6 | 0.8 | 0.0 | 4.4 |
| V3142 | 14 | 53.8 | 3.1 | 15.5 | 7.1 | 3.0 | 4.5 | 0.1 | 4.9 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 3.7 | 0.8 | 0.0 | 4.5 |
| V3148 | 5 | 54.4 | 3.0 | 15.3 | 7.1 | 3.0 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 3.8 | 0.8 | 0.0 | 4.5 |
| V3149 | 5 | 54.7 | 3.4 | 15.5 | 6.5 | 3.1 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 3.3 | 0.9 | 0.0 | 4.2 |
| V3150 | 5 | 53.5 | 3.4 | 14.9 | 6.7 | 3.0 | 4.4 | 0.1 | 5.9 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 4.1 | 0.6 | 0.0 | 4.8 |

Table S9 Bentonite CEC analysed spectroscopically (CECvis) and the sum (CECsum) and proportions of exchangeable cations. AVG – average, ± L – confidence interval of the Student’s distribution at a significance level of α = 0.05

| Sample no. | Layer No. | CECvis (meq/100g) |  | CECsum (meq/100g) |  | Ca2+ (%) |  | Mg2+ (%) |  | Na+ (%) |  | K+ (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AVG | ± L | AVG | ± L | AVG | ± L | AVG | ± L | AVG | ± L | AVG | ± L |
| B75-input | - | 59.2 | 0.6 | 63.7 | 3.0 | 9 | 0 | 29 | 1 | 57 | 1 | 5 | 0 |
| V3101 | 30 | 58.0 | 0.1 | 60.6 | 4.5 | 17 | 1 | 32 | 2 | 45 | 2 | 6 | 0 |
| V3102 | 30 | 58.9 | 0.3 | 60.1 | 1.6 | 16 | 1 | 34 | 1 | 45 | 2 | 6 | 0 |
| V3103 | 30 | 58.7 | 0.8 | 59.4 | 4.2 | 18 | 1 | 32 | 3 | 43 | 3 | 6 | 0 |
| V3104 | 30 | 58.7 | 0.6 | 59.6 | 1.8 | 21 | 0 | 30 | 1 | 44 | 2 | 6 | 0 |
| V3105 | 30 | 58.6 | 0.7 | 58.7 | 7.1 | 12 | 1 | 37 | 4 | 45 | 6 | 6 | 1 |
| V3106 | 30 | 59.3 | 0.4 | 63.2 | 0.2 | 15 | 1 | 35 | 1 | 45 | 1 | 5 | 0 |
| V3107 | 30 | 59.3 | 1.2 | 64.1 | 0.7 | 17 | 1 | 33 | 0 | 45 | 1 | 5 | 0 |
| V3108 | 30 | 58.4 | 0.3 | 58.1 | 1.4 | 20 | 1 | 32 | 1 | 39 | 1 | 7 | 0 |
| V3117 | 25 | 60.3 | 0.4 | 58.9 | 3.7 | 13 | 1 | 41 | 1 | 40 | 3 | 6 | 0 |
| V3118 | 25 | 59.9 | 0.3 | 58.2 | 3.3 | 14 | 1 | 37 | 2 | 42 | 2 | 6 | 1 |
| V3119 | 25 | 59.6 | 0.4 | 57.5 | 3.0 | 14 | 1 | 36 | 1 | 43 | 2 | 6 | 1 |
| V3120 | 25 | 60.7 | 0.6 | 61.5 | 1.3 | 12 | 0 | 40 | 1 | 42 | 1 | 6 | 1 |
| V3121 | 25 | 60.2 | 2.2 | 60.0 | 1.3 | 12 | 0 | 38 | 1 | 44 | 1 | 6 | 0 |
| V3122 | 25 | 60.0 | 1.4 | 57.9 | 2.1 | 14 | 0 | 37 | 1 | 43 | 2 | 7 | 1 |
| V3126 | 22 | 58.4 | 1.1 | 64.2 | 3.0 | 12 | 0 | 33 | 2 | 50 | 2 | 5 | 0 |
| V3127 | 22 | 58.3 | 0.7 | 61.3 | 2.1 | 13 | 0 | 33 | 1 | 49 | 1 | 5 | 0 |
| V3128 | 22 | 58.2 | 0.2 | 63.5 | 1.4 | 15 | 0 | 33 | 1 | 48 | 0 | 5 | 0 |
| V3129 | 22 | 57.9 | 0.4 | 60.5 | 1.6 | 14 | 1 | 29 | 0 | 53 | 1 | 5 | 0 |
| V3130 | 22 | 57.9 | 0.2 | 60.0 | 0.8 | 14 | 0 | 29 | 1 | 52 | 0 | 6 | 1 |
| V3131 | 22 | 58.0 | 0.4 | 59.5 | 0.4 | 13 | 1 | 30 | 0 | 52 | 1 | 5 | 0 |
| V3132 | 22 | 58.7 | 0.3 | 60.7 | 0.8 | 12 | 0 | 28 | 2 | 54 | 1 | 5 | 0 |
| V3133 | 22 | 57.6 | 0.9 | 58.9 | 1.2 | 13 | 1 | 28 | 1 | 53 | 1 | 6 | 0 |
| V3134 | 22 | 57.7 | 0.9 | 59.6 | 1.1 | 12 | 1 | 28 | 0 | 55 | 1 | 6 | 0 |
| V3135 | 22 | 57.7 | 1.3 | 59.0 | 0.5 | 15 | 1 | 31 | 0 | 49 | 1 | 6 | 0 |
| V3136 | 22 | 58.1 | 0.6 | 58.7 | 2.3 | 14 | 1 | 30 | 1 | 50 | 1 | 5 | 0 |
| V3157 | 22 | 58.1 | 0.2 | 58.8 | 1.2 | 15 | 1 | 29 | 1 | 51 | 1 | 6 | 0 |
| V3158 | 22 | 58.5 | 0.3 | 58.7 | 0.3 | 15 | 1 | 31 | 1 | 49 | 0 | 6 | 0 |
| V3159 | 22 | 57.7 | 0.8 | 61.0 | 1.2 | 13 | 1 | 29 | 1 | 53 | 1 | 5 | 0 |
| V3160 | 22 | 57.9 | 0.5 | 60.4 | 1.7 | 14 | 1 | 28 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 |
| V3137 | 14 | 59.2 | 0.9 | 64.1 | 0.6 | 13 | 0 | 32 | 1 | 51 | 1 | 5 | 0 |
| V3138 | 14 | 58.5 | 0.4 | 66.7 | 0.4 | 12 | 0 | 30 | 1 | 54 | 1 | 5 | 0 |
| V3139 | 14 | 57.7 | 1.1 | 64.7 | 1.3 | 12 | 0 | 31 | 1 | 53 | 1 | 5 | 0 |
| V3140 | 14 | 58.6 | 1.6 | 67.1 | 0.7 | 12 | 0 | 31 | 1 | 52 | 2 | 5 | 0 |
| V3141 | 14 | 58.3 | 0.8 | 67.6 | 1.6 | 11 | 0 | 31 | 0 | 53 | 1 | 5 | 0 |
| V3142 | 14 | 58.0 | 1.9 | 63.5 | 1.4 | 12 | 0 | 31 | 2 | 52 | 1 | 5 | 1 |
| V3144 | 5 | 61.2 | 0.6 | 62.7 | 1.0 | 11 | 0 | 34 | 1 | 50 | 1 | 5 | 0 |
| V3145 | 5 | 59.3 | 4.0 | 64.3 | 1.2 | 11 | 0 | 32 | 1 | 51 | 1 | 5 | 0 |
| V3146 | 5 | 61.2 | 0.3 | 64.4 | 0.8 | 12 | 0 | 32 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 |
| V3147 | 5 | 59.8 | 0.3 | 63.2 | 1.0 | 11 | 0 | 32 | 0 | 52 | 1 | 5 | 0 |
| V3148 | 5 | 61.1 | 1.6 | 65.7 | 1.8 | 11 | 0 | 31 | 0 | 53 | 1 | 5 | 0 |
| V3149 | 5 | 61.4 | 2.2 | 65.3 | 1.1 | 11 | 0 | 31 | 1 | 53 | 0 | 5 | 0 |
| V3150 | 5 | 59.7 | 13.3 | 65.2 | 0.9 | 11 | 0 | 30 | 1 | 54 | 0 | 5 | 0 |

Table S10 Concentration (c) of bentonite water leachates. s:l – solid to liquid ratio, bdl – bellow detection limit.

| Sample no. | Layer no. | s:l | c (mM/l) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | g/l | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Fex+ | Cl- | SO42- | NO3- | F- | HCO3- |
| B75-input | - | 9.41 | 2.40 | 0.11 | bdl | bdl | bdl | 0.07 | 0.03 | 0.04 | bdl | 2.35 |
| V3101 | 30 | 10.19 | 2.28 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | bdl | 0.09 | 0.07 | 0.04 | bdl | 2.30 |
| V3102 | 30 | 9.72 | 2.20 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | bdl | 0.09 | 0.09 | 0.04 | bdl | 2.18 |
| V3103 | 30 | 9.56 | 2.08 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | bdl | 0.08 | 0.03 | 0.04 | bdl | 2.14 |
| V3104 | 30 | 9.78 | 2.11 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | bdl | bdl | 2.24 |
| V3105 | 30 | 9.82 | 2.18 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | bdl | 0.09 | 0.09 | bdl | bdl | 2.19 |
| V3106 | 30 | 9.88 | 2.17 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | bdl | 0.03 | bdl | bdl | 2.42 |
| V3107 | 30 | 9.54 | 2.11 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | bdl | bdl | 2.27 |
| V3108 | 30 | 9.78 | 1.99 | 0.19 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | bdl | bdl | 2.33 |
| V3117 | 25 | 9.50 | 2.15 | 0.14 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | bdl | bdl | 2.43 |
| V3118 | 25 | 9.78 | 2.26 | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 0.19 | 0.09 | 0.02 | bdl | bdl | 3.00 |
| V3119 | 25 | 9.80 | 2.27 | 0.13 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | bdl | bdl | bdl | bdl | 2.62 |
| V3120 | 25 | 9.74 | 2.20 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | bdl | bdl | bdl | bdl | 2.51 |
| V3121 | 25 | 9.57 | 2.20 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | bdl | bdl | bdl | bdl | 2.65 |
| V3122 | 25 | 9.49 | 2.29 | 0.13 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | bdl | bdl | bdl | 2.61 |
| V3126 | 22 | 9.52 | 2.12 | 0.13 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | bdl | bdl | bdl | 2.37 |
| V3127 | 22 | 9.68 | 2.20 | 0.13 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | bdl | bdl | bdl | 2.50 |
| V3128 | 22 | 9.57 | 2.35 | 0.14 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | bdl | bdl | bdl | 2.69 |
| V3129 | 22 | 9.12 | 2.35 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | bdl | bdl | 2.69 |
| V3130 | 22 | 9.25 | 2.33 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | bdl | bdl | 2.65 |
| V3131 | 22 | 9.22 | 2.28 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | bdl | bdl | 2.62 |
| V3158 | 22 | 9.14 | 2.13 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | bdl | bdl | 2.52 |
| V3159 | 22 | 9.16 | 2.32 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | bdl | bdl | 2.80 |
| V3160 | 22 | 9.19 | 2.12 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | bdl | bdl | bdl | bdl | 2.54 |
| V3132 | 22 | 9.10 | 2.27 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | bdl | bdl | 2.62 |
| V3133 | 22 | 9.25 | 2.39 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | bdl | 0.02 | bdl | bdl | 2.96 |
| V3134 | 22 | 9.35 | 2.50 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | bdl | 0.01 | bdl | bdl | 3.07 |
| V3135 | 22 | 9.15 | 2.27 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 0.14 | bdl | 0.01 | bdl | bdl | 2.80 |
| V3136 | 22 | 9.13 | 2.24 | 0.13 | bdl | 0.01 | 0.08 | bdl | 0.01 | bdl | bdl | 2.54 |
| V3157 | 22 | 9.38 | 2.29 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | bdl | bdl | 2.72 |
| V3137 | 14 | 9.40 | 2.15 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | bdl | bdl | bdl | 2.39 |
| V3138 | 14 | 9.54 | 2.35 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | bdl | bdl | 2.61 |
| V3139 | 14 | 9.28 | 2.31 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | bdl | bdl | bdl | 2.55 |
| V3140 | 14 | 9.33 | 2.23 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | bdl | bdl | bdl | 2.51 |
| V3141 | 14 | 9.22 | 2.39 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | bdl | bdl | bdl | 2.59 |
| V3142 | 14 | 9.11 | 2.34 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | bdl | bdl | bdl | 2.60 |
| V3144 | 5 | 9.34 | 2.36 | 0.13 | bdl | 0.01 | 0.02 | bdl | 0.02 | bdl | bdl | 2.51 |
| V3145 | 5 | 9.43 | 2.46 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | bdl | bdl | bdl | 2.68 |
| V3146 | 5 | 9.32 | 2.24 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | bdl | bdl | 0.02 | bdl | bdl | 2.40 |
| V3147 | 5 | 9.50 | 2.31 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | bdl | bdl | 2.40 |
| V3148 | 5 | 9.32 | 2.36 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | bdl | bdl | 2.52 |
| V3149 | 5 | 9.55 | 2.43 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | bdl | 2.33 |
| V3150 | 5 | 9.42 | 2.49 | 0.13 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | bdl | bdl | 2.69 |