# Supplementary Table 1. Titanium dioxide nanoparticle (TIO2 NPS) effect on cell viability of HuH-7 cell line and WI-38 cell line before and after exposure to UV-radiation

| Samples | IC50 (µg/ml) |  |
| --- | --- | --- |
|  | # HuH-7 cell line | # WI-38 cell line |
| 5-FU Standard | 12.80 ± 3.20 | 65.10 ± 9.18 |
| Control | 60.43 ± 7.90 | 64.70 ± 12.48 |
| 0.5 h | 43.70 ± 5.60 | 36.75 ± 9.10 |
| 1 h | 64.90 ± 18.20 | 86.90 ± 27.19 |
| 2 h | 58.10 ± 21.50 | 51.19 ± 17.12 |
| 3 h | 54.70 ± 18.12 | 40.60 ± 12.13 |
| 4 h | 36.40 ± 7.80 | 110.80 ± 1.80 |
| 6 h | 67.50 ± 16.30 | 63.50 ± 11.11 |
| 8 h | 270.70 ± 17.12 | 84.30 ± 24.27 |
| 10 h | 81.20 ± 9.40 | 230.90 ± 11.13 |
| Minimum | 36.40 ± 7.82 | 36.75 ± 11.40 |
| Maximum | 270.70 ± 17.12 | 110.80 ± 1.80 |
| Mean | 84.65 ± 14.31 | 88.12± 14.61 |
| Median | 61.50 ± 16.71 | 11.83± 73.90 |
| Range | 234.30 ± 15.86 | 25.40 ± 194.15 |
| Stander deviation | 76.45 ± 12.20 | 11.42± 63.01 |