Table 1

Parameters of the compound substrate

| Material |  | Function | Particle size | Porosity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pine bark （PB） |  | Overburden/ Carbon source | 9-12 mm | 70% |
| Fly ash ceramsite （FAC） |  | Adsorbed filler | 3-5 mm | 60% |
| Pumice （PU） |  | Support filler | 5-8 mm | 45% |