Table 1: UV-Vis data of Polystyrene (PS)/Titanium dioxide (TiO2) nanocomposite films

Name of Sample                            Direct energy band gap   Indirect energy band gap

(eV)                                       (eV)

PS + 3 wt.% TiO₂ (Pistine)                                            4.50                                      4.43

PS + 3 wt.% TiO₂ (1 × 1012 ions cm⁻²)                          4.48                                      4.41

PS + 3 wt.% TiO₂ (1 × 1013 ions cm⁻²)                          4.47                                      4.39

Table 2: DSC data of Polystyrene (PS)/Titanium dioxide (TiO2) nanocomposite films

Name of Sample                                          Glass transition temperature (Tg)

PS + 3 wt.% TiO₂ (Pistine)                                                            364.79 K

PS + 3 wt.% TiO₂ (1 × 1011 ions cm⁻²)                                          363.10 K

PS + 3 wt.% TiO₂ (1 × 1012 ions cm⁻²)                                          362.36 K

PS + 3 wt.% TiO₂ (1 × 101 ions cm⁻²)                                           361.14 K

Table 3: TSDC data of Polystyrene (PS)/Titanium dioxide (TiO2) nanocomposite films

Name of Sample             Peak                 Peak              Activation          Charge         Relaxation

(ions cm⁻²)              temperature       current              energy             released              on

(K)                    (pA)                (eV)             (1 × 1012 coul.)   time (s)

Pistine                          371.72                191.13                   1.37                  2837     1.05217×10-16

1 × 1011                         369.21                 213.42                  1.29                  3444     1.0398×10-16

1 × 1012                         366.06                236.81                   0.97                 5398      1.0335×10-16

1 × 101                          363.11                273.31                  0.81                 6432      1.02539×10-16