Supplementary Table 1. Surface roughness parameters of the implants and tubes (n = 3).

| Implant | Sq (μm) | Sa (μm) | Sdr (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Specimen 1 | 1.82 | 1.45 | 233 |
| Specimen 2 | 2.22 | 1.76 | 288 |
| Specimen 3 | 2.15 | 1.66 | 279 |
| Mean | 2.06 | 1.62 | 267 |
| SD | 0.21 | 0.16 | 29.5 |
| Tube | Sq (μm) | Sa (μm) | Sdr (%) |
| Specmien 1 | 0.22 | 0.18 | 14.7 |
| Specimen 2 | 0.32 | 0.25 | 33.1 |
| Specmien 3 | 0.27 | 0.22 | 27.4 |
| Mean | 0.27 | 0.22 | 25.1 |
| SD | 0.05 | 0.03 | 9.42 |