Table 1. Descriptive statistics of the measurements used in the study

| Group | Screw | L | Surface | M. (Min.-Maks.) | Mean ± SD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conventional. | L1 | L1 | Buccal | 123.88 (29.6-449.84) | 153.16±94.03 |
|  |  |  | Palatal | 115.63 (32.81-575.76) | 168.6±134.01 |
|  |  | L2 | Buccal | 204.62 (45.98-744.16) | 260.32±181.62 |
|  |  |  | Palatal | 165.76 (25.86-829.52) | 210.11±168.26 |
|  |  | L3 | Buccal | 607.6 (280.64-1133.07) | 623.46±182.75 |
|  |  |  | Palatal | 334.45 (165.56-1050.88) | 394.6±177.27 |
|  |  | L4 | Buccal | 721.06 (99.78-1154.24) | 636.4±283.49 |
|  |  |  | Palatal | 564.14 (81.86-1017.46) | 564.96±314.23 |
|  | L4 | L1 | Buccal | 484.99 (65.17-1464.5) | 606.35±402.32 |
|  |  |  | Palatal | 401.05 (75.83-889.83) | 426.77±216.03 |
|  |  | L2 | Buccal | 428.32 (154.19-1239.35) | 529.75±309.79 |
|  |  |  | Palatal | 338.12 (106.96-889.12) | 389.18±195.34 |
|  |  | L3 | Buccal | 400.21 (81.23-1076.42) | 433.6±185.46 |
|  |  |  | Palatal | 256.71 (30.04-652.29) | 257.07±135.16 |
|  |  | L4 | Buccal | 122.14 (15-500.77) | 173.31±126.06 |
|  |  |  | Palatal | 149.14 (21.43-399.58) | 163.88±107.18 |
| SLM | L1 | L1 | Buccal | 49.35 (14.09-288.89) | 61.24±45.31 |
|  |  |  | Palatal | 80.95 (26.88-212.94) | 91.58±49.38 |
|  |  | L2 | Buccal | 179.87 (22.19-608.14) | 221.1±144.48 |
|  |  |  | Palatal | 256.67 (64.2-654.19) | 270.66±131.94 |
|  |  | L3 | Buccal | 393.77 (138.36-1373.45) | 500.02±308.91 |
|  |  |  | Palatal | 426.21 (139.68-1181.34) | 502.04±245.9 |
|  |  | L4 | Buccal | 474.09 (201.52-1464.33) | 666.1±394.04 |
|  |  |  | Palatal | 512.17 (77.55-1235.53) | 586.03±314.53 |
|  | L4 | L1 | Buccal | 441.99 (130.18-1552.51) | 607.26±407.51 |
|  |  |  | Palatal | 453.93 (132.92-1300.88) | 583.02±356.7 |
|  |  | L2 | Buccal | 369.44 (216.82-1321.8) | 501.25±298.94 |
|  |  |  | Palatal | 414.97 (197.15-1286.52) | 530.15±314.09 |
|  |  | L3 | Buccal | 204.48 (59.82-668.46) | 240.85±159.76 |
|  |  |  | Palatal | 214.61 (103.72-642.15) | 254.46±136.87 |
|  |  | L4 | Buccal | 64.96 (13.58-187.18) | 70.7±39.6 |
|  |  |  | Palatal | 86.68 (18.69-193.06) | 91.6±43.16 |
| 3D printer | L1 | L1 | Buccal | 267.96 (87.73-612.81) | 306.21±124.15 |
|  |  |  | Palatal | 500.28 (139.72-884.58) | 520.15±208.56 |
|  |  | L2 | Buccal | 1182.5 (725.83-2265.55) | 1342.29±408.17 |
|  |  |  | Palatal | 1269.74 (749.5-2179.02) | 1382.53±445.3 |
|  |  | L3 | Buccal | 2532.33 (1739.64-4335.74) | 2895.44±845.19 |
|  |  |  | Palatal | 2247.26 (986.89-3946.68) | 2339.64±756.02 |
|  |  | L4 | Buccal | 3566.29 (2690.49-5047.95) | 3637.28±699.53 |
|  |  |  | Palatal | 3042.86 (1152.98-4959.45) | 3055.44±1073.18 |
|  | L4 | L1 | Buccal | 1877.73 (1177.79-2912.96) | 1917.98±503.66 |
|  |  |  | Palatal | 1371.07 (774.3-2470.35) | 1456.72±386.33 |
|  |  | L2 | Buccal | 1678.09 (1225.17-2272.96) | 1706.27±285.22 |
|  |  |  | Palatal | 1454.4 (977.03-2293.5) | 1499.83±304.92 |
|  |  | L3 | Buccal | 975.78 (546.08-1427.07) | 1006.69±218.19 |
|  |  |  | Palatal | 751.22 (474.07-1111.95) | 781.29±174.91 |
|  |  | L4 | Buccal | 310.23 (95.74-703.95) | 344.12±159.43 |
|  |  |  | Palatal | 257.9 (78.22-551.27) | 296.29±124.69 |
| Casting of 3D | L1 | L1 | Buccal | 49.85 (13.06-162.05) | 56.54±31.68 |
|  |  |  | Palatal | 58.36 (3.57-205.78) | 72.34±50.64 |
|  |  | L2 | Buccal | 149.51 (59.82-676.54) | 209.09±168.93 |
|  |  |  | Palatal | 163.62 (18.65-439.81) | 171.32±97.3 |
|  |  | L3 | Buccal | 484.66 (41.03-967.79) | 444.97±246.91 |
|  |  |  | Palatal | 348.08 (18.77-737.67) | 356.31±218.64 |
|  |  | L4 | Buccal | 555.92 (119.3-1353.75) | 608.88±426.02 |
|  |  |  | Palatal | 450.87 (41.66-1345.61) | 496.32±403.14 |
|  | L4 | L1 | Buccal | 1458.64 (126.22-2485.52) | 1352.29±708.75 |
|  |  |  | Palatal | 1369.88 (5-2420.8) | 1178.73±698.3 |
|  |  | L2 | Buccal | 1232.67 (126.82-2068.82) | 1138.75±550.45 |
|  |  |  | Palatal | 1064.04 (37.56-1930.2) | 996.72±537.92 |
|  |  | L3 | Buccal | 475.29 (46.79-1093.35) | 444±262.43 |
|  |  |  | Palatal | 380.98 (21.61-1069.5) | 306.03±246.98 |
|  |  | L4 | Buccal | 40.83 (9.75-390.82) | 79.93±97.03 |
|  |  |  | Palatal | 56.73 (13.87-382.54) | 94.24±87.92 |

Table 2. Marginal Gap Values by Fabrication Method and Region (L1 and L4 Screw Tightening)

| Group | Surface | L | Screw | M. (Min.-Maks.) | Mean ± SD | Test statistic (Z) | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conventional | Buccal | L1 | L1 | 123.88 (29.6-449.84) | 153.16±94.03 | -9.184 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 484.99 (65.17-1464.5) | 606.35±402.32 |  |  |
|  |  | L2 | L1 | 204.62 (45.98-744.16) | 260.32±181.62 | -8.428 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 428.32 (154.19-1239.35) | 529.75±309.79 |  |  |
|  |  | L3 | L1 | 607.6 (280.64-1133.07) | 623.46±182.75 | -6.989 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 400.21 (81.23-1076.42) | 433.6±185.46 |  |  |
|  |  | L4 | L1 | 721.06 (99.78-1154.24) | 636.4±283.49 | -7.298 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 122.14 (15-500.77) | 173.31±126.06 |  |  |
|  | Palatal | L1 | L1 | 115.63 (32.81-575.76) | 168.6±134.01 | -6.423 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 401.05 (75.83-889.83) | 426.77±216.03 |  |  |
|  |  | L2 | L1 | 165.76 (25.86-829.52) | 210.11±168.26 | -5.426 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 338.12 (106.96-889.12) | 389.18±195.34 |  |  |
|  |  | L3 | L1 | 334.45 (165.56-1050.88) | 394.6±177.27 | -9.370 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 256.71 (30.04-652.29) | 257.07±135.16 |  |  |
|  |  | L4 | L1 | 564.14 (81.86-1017.46) | 564.96±314.23 | -8.686 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 149.14 (21.43-399.58) | 163.88±107.18 |  |  |
| SLM | Buccal | L1 | L1 | 49.35 (14.09-288.89) | 61.24±45.31 | -11.452 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 441.99 (130.18-1552.51) | 607.26±407.51 |  |  |
|  |  | L2 | L1 | 179.87 (22.19-608.14) | 221.1±144.48 | -11.484 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 369.44 (216.82-1321.8) | 501.25±298.94 |  |  |
|  |  | L3 | L1 | 393.77 (138.36-1373.45) | 500.02±308.91 | -8.142 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 204.48 (59.82-668.46) | 240.85±159.76 |  |  |
|  |  | L4 | L1 | 474.09 (201.52-1464.33) | 666.1±394.04 | -7.767 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 64.96 (13.58-187.18) | 70.7±39.6 |  |  |
|  | Palatal | L1 | L1 | 80.95 (26.88-212.94) | 91.58±49.38 | -7.624 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 453.93 (132.92-1300.88) | 583.02±356.7 |  |  |
|  |  | L2 | L1 | 256.67 (64.2-654.19) | 270.66±131.94 | -8.019 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 414.97 (197.15-1286.52) | 530.15±314.09 |  |  |
|  |  | L3 | L1 | 426.21 (139.68-1181.34) | 502.04±245.9 | -11.587 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 214.61 (103.72-642.15) | 254.46±136.87 |  |  |
|  |  | L4 | L1 | 512.17 (77.55-1235.53) | 586.03±314.53 | -10.886 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 86.68 (18.69-193.06) | 91.6±43.16 |  |  |
| 3D printer | Buccal | L1 | L1 | 267.96 (87.73-612.81) | 306.21±124.15 | -11.587 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 1877.73 (1177.79-2912.96) | 1917.98±503.66 |  |  |
|  |  | L2 | L1 | 1182.5 (725.83-2265.55) | 1342.29±408.17 | -11.515 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 1678.09 (1225.17-2272.96) | 1706.27±285.22 |  |  |
|  |  | L3 | L1 | 2532.33 (1739.64-4336) | 2895.44±845.19 | -6.231 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 975.78 (546.08-1427.07) | 1006.69±218.19 |  |  |
|  |  | L4 | L1 | 3566.29 (2690.49-5048) | 3637.28±699.53 | -2.294 | 0.022 |
|  |  |  | L4 | 310.23 (95.74-703.95) | 344.12±159.43 |  |  |
|  | Palatal | L1 | L1 | 500.28 (139.72-884.58) | 520.15±208.56 | -11.587 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 1371.07 (774.3-2470.35) | 1456.72±386.33 |  |  |
|  |  | L2 | L1 | 1269.74 (749.5-2179.02) | 1382.53±445.3 | -11.532 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 1454.4 (977.03-2293.5) | 1499.83±304.92 |  |  |
|  |  | L3 | L1 | 2247.26 (986.89-3946.68) | 2339.64±756.02 | -11.587 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 751.22 (474.07-1111.95) | 781.29±174.91 |  |  |
|  |  | L4 | L1 | 3042.86 (1152.98-4959) | 3055.44±1073.18 | -11.587 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 257.9 (78.22-551.27) | 296.29±124.69 |  |  |
| Casting of 3D | Buccal | L1 | L1 | 49.85 (13.06-162.05) | 56.54±31.68 | -11.561 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 1458.64 (126.22-2485.52) | 1352.29±708.75 |  |  |
|  |  | L2 | L1 | 149.51 (59.82-676.54) | 209.09±168.93 | -10.153 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 1232.67 (126.82-2068.82) | 1138.75±550.45 |  |  |
|  |  | L3 | L1 | 484.66 (41.03-967.79) | 444.97±246.91 | -10.671 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 475.29 (46.79-1093.35) | 444±262.43 |  |  |
|  |  | L4 | L1 | 555.92 (119.3-1353.75) | 608.88±426.02 | -8.540 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 40.83 (9.75-390.82) | 79.93±97.03 |  |  |
|  | Palatal | L1 | L1 | 58.36 (3.57-205.78) | 72.34±50.64 | -0.343 | 0.731 |
|  |  |  | L4 | 1369.88 (5-2420.8) | 1178.73±698.3 |  |  |
|  |  | L2 | L1 | 163.62 (18.65-439.81) | 171.32±97.3 | -1.656 | 0.098 |
|  |  |  | L4 | 1064.04 (37.56-1930.2) | 996.72±537.92 |  |  |
|  |  | L3 | L1 | 348.08 (18.77-737.67) | 356.31±218.64 | -10.508 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 380.98 (21.61-1069.5) | 306.03±246.98 |  |  |
|  |  | L4 | L1 | 450.87 (41.66-1345.61) | 496.32±403.14 | -8.328 | <0.001* |
|  |  |  | L4 | 56.73 (13.87-382.54) | 94.24±87.92 |  |  |

*p<0.05, Z: Mann Whitney U test statistic

Table 3. Marginal Gap Values by L Level and Surface (L1 Screw Tightening)

| L | Surface | Group | M. (Min.-Maks.) | Mean ± SD | Test statistic (KW) | p | Bonferrroni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Buccal | Conventionala | 123.88 (29.6-449.84) | 153.16±94.03 | 229.369 | <0.001* | d<a; d<c b<a ;b<c a<c |
|  |  | SLMb | 49.35 (14.09-288.89) | 61.24±45.31 |  |  |  |
|  |  | 3D printerc | 267.96 (87.73-612.81) | 306.21±124.15 |  |  |  |
|  |  | Casting of 3D d | 49.85 (13.06-162.05) | 56.54±31.68 |  |  |  |
|  | Palatal | Conventionala | 115.63 (32.81-575.76) | 168.6±134.01 | 209.034 | <0.001* | d<a; d<c b<a; b<c a<c |
|  |  | SLMb | 80.95 (26.88-212.94) | 91.58±49.38 |  |  |  |
|  |  | 3D printerc | 500.28 (139.72-884.58) | 520.15±208.56 |  |  |  |
|  |  | Casting of 3Dd | 58.36 (3.57-205.78) | 72.34±50.64 |  |  |  |
| L2 | Buccal | Conventionala | 204.62 (45.98-744.16) | 260.32±181.62 | 204.993 | <0.001* | d<c; b<c a<c |
|  |  | SLMb | 179.87 (22.19-608.14) | 221.1±144.48 |  |  |  |
|  |  | 3D printerc | 1182.5 (725.83-2265.55) | 1342.29±408.17 |  |  |  |
|  |  | Casting of 3Dd | 149.51 (59.82-676.54) | 209.09±168.93 |  |  |  |
|  | Palatal | Conventionala | 165.76 (25.86-829.52) | 210.11±168.26 | 218.873 | <0.001* | d<b; d<c b<c; a<c a<b |
|  |  | SLMb | 256.67 (64.2-654.19) | 270.66±131.94 |  |  |  |
|  |  | 3D printerc | 1269.74 (749.5-2179.02) | 1382.53±445.3 |  |  |  |
|  |  | Casting of 3Dd | 163.62 (18.65-439.81) | 171.32±97.3 |  |  |  |
| L3 | Buccal | Conventionala | 607.6 (280.64-1133.07) | 623.46±182.75 | 222.797 | <0.001* | d<a; d<c b<a; b<c a<c |
|  |  | SLMb | 393.77 (138.36-1373.45) | 500.02±308.91 |  |  |  |
|  |  | 3D printerc | 2532.33 (1739.64-4336) | 2895.44±845.19 |  |  |  |
|  |  | Casting of 3Dd | 484.66 (41.03-967.79) | 444.97±246.91 |  |  |  |
|  | Palatal | Conventionala | 334.45 (165.56-1050.88) | 394.6±177.27 | 214.647 | <0.001* | d<b; d<c b<c; a<c |
|  |  | SLMb | 426.21 (139.68-1181.34) | 502.04±245.9 |  |  |  |
|  |  | 3D printerc | 2247.26 (986.89-3946.68) | 2339.64±756.02 |  |  |  |
|  |  | Casting of 3Dd | 348.08 (18.77-737.67) | 356.31±218.64 |  |  |  |
| L4 | Buccal | Conventionala | 721.06 (99.78-1154.24) | 636.4±283.49 | 204.094 | <0.001* | d<c; b<c a<c |
|  |  | SLMb | 474.09 (201.52-1464.33) | 666.1±394.04 |  |  |  |
|  |  | 3D printerc | 3566.29 (2690.49-5048) | 3637.28±699.53 |  |  |  |
|  |  | Casting of 3Dd | 555.92 (119.3-1353.75) | 608.88±426.02 |  |  |  |
|  | Palatal | Conventionala | 564.14 (81.86-1017.46) | 564.96±314.23 | 203.211 | <0.001* | d<c b<c a<c |
|  |  | SLMb | 512.17 (77.55-1235.53) | 586.03±314.53 |  |  |  |
|  |  | 3D printerc | 3042.86 (1152.98-4959) | 3055.44±1073.18 |  |  |  |
|  |  | Casting of 3Dd | 450.87 (41.66-1345.61) | 496.32±403.14 |  |  |  |

*p<0.05, KW: Kruskal-Wallis test statistic

Table 4. Marginal Gap Values by L Level and Surface (L4 Screw Tightening)

| L | Surface | Group | M. (Min.-Maks.) | Mean ± SD. | Test statistic (KW) | p | Bonferrroni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Buccal | Conventionala | 484.99 (65.17-1464.5) | 606.35±402.32 | 178.678 | <0.001* | d<c; b<c a<c; b<d a<d |
|  |  | SLMb | 441.99 (130.18-1552.51) | 607.26±407.51 |  |  |  |
|  |  | 3D printerc | 1877.73 (1177.79-2912.96) | 1917.98±503.66 |  |  |  |
|  |  | Casting of 3Dd | 1458.64 (126.22-2485.52) | 1352.29±708.75 |  |  |  |
|  | Palatal | Conventionala | 401.05 (75.83-889.83) | 426.77±216.03 | 157.311 | <0.001* | d<c; b<c a<c; b<d a<d |
|  |  | SLMb | 453.93 (132.92-1300.88) | 583.02±356.7 |  |  |  |
|  |  | 3D printerc | 1371.07 (774.3-2470.35) | 1456.72±386.33 |  |  |  |
|  |  | Casting of 3Dd | 1369.88 (5-2420.8) | 1178.73±698.3 |  |  |  |
| L2 | Buccal | Conventionala | 428.32 (154.19-1239.35) | 529.75±309.79 | 207.634 | <0.001* | d<c; b<c a<c; b<d a<d |
|  |  | SLMb | 369.44 (216.82-1321.8) | 501.25±298.94 |  |  |  |
|  |  | 3D printerc | 1678.09 (1225.17-2272.96) | 1706.27±285.22 |  |  |  |
|  |  | Casting of 3Dd | 1232.67 (126.82-2068.82) | 1138.75±550.45 |  |  |  |
|  | Palatal | Conventionala | 338.12 (106.96-889.12) | 389.18±195.34 | 199.633 | <0.001* | d<c; b<c a<c; b<d a<d |
|  |  | SLMb | 414.97 (197.15-1286.52) | 530.15±314.09 |  |  |  |
|  |  | 3D printerc | 1454.4 (977.03-2293.5) | 1499.83±304.92 |  |  |  |
|  |  | Casting of 3Dd | 1064.04 (37.56-1930.2) | 996.72±537.92 |  |  |  |
| L3 | Buccal | Conventionala | 400.21 (81.23-1076.42) | 433.6±185.46 | 210.332 | <0.001* | d<c; b<a b<c; a<c b<d |
|  |  | SLMb | 204.48 (59.82-668.46) | 240.85±159.76 |  |  |  |
|  |  | 3D printerc | 975.78 (546.08-1427.07) | 1006.69±218.19 |  |  |  |
|  |  | Casting of 3Dd | 475.29 (46.79-1093.35) | 444±262.43 |  |  |  |
|  | Palatal | Conventionala | 256.71 (30.04-652.29) | 257.07±135.16 | 180.376 | <0.001* | d<c; b<c a<c |
|  |  | SLMb | 214.61 (103.72-642.15) | 254.46±136.87 |  |  |  |
|  |  | 3D printerc | 751.22 (474.07-1111.95) | 781.29±174.91 |  |  |  |
|  |  | Casting of 3Dd | 380.98 (21.61-1069.5) | 306.03±246.98 |  |  |  |
| L4 | Buccal | Conventionala | 122.14 (15-500.77) | 173.31±126.06 | 177.687 | <0.001* | d<a; d<c b<a; b<c a<c |
|  |  | SLMb | 64.96 (13.58-187.18) | 70.7±39.6 |  |  |  |
|  |  | 3D printerc | 310.23 (95.74-703.95) | 344.12±159.43 |  |  |  |
|  |  | Casting of 3Dd | 40.83 (9.75-390.82) | 79.93±97.03 |  |  |  |
|  | Palatal | Conventionala | 149.14 (21.43-399.58) | 163.88±107.18 | 147.325 | <0.001* | d<a; d<c b<a; b<c a<c |
|  |  | SLMb | 86.68 (18.69-193.06) | 91.6±43.16 |  |  |  |
|  |  | 3D printerc | 257.9 (78.22-551.27) | 296.29±124.69 |  |  |  |
|  |  | Casting of 3Dd | 56.73 (13.87-382.54) | 94.24±87.92 |  |  |  |

*p<0.05, KW: Kruskal-Wallis test statistic