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Table 2: Turf Build Parameters
	Component
	Parameters
	Value

	Infill
	Total Infill [kg/m2] (lb/ft²)
	44.92 (9.2)

	
	Total Infill height [mm]
	44

	
	Top Layer Constituent
	100 % 1.4 mm SBR

	
	Top Layer thickness [mm]
	5

	
	Middle Layer Constituent
	67% 0.56 mm sand / 33% 0.72 mm SBR (by weight)

	
	Middle Layer Thickness [mm]
	34

	
	Bottom Layer Constituent
	100% 0.56 mm sand

	
	Bottom Layer thickness [mm]
	5

	Fiber
	Material
	polyethylene

	
	Type
	slit-film

	
	Width [mm]
	10.6

	
	Thickness [mm]
	0.141

	
	Height [mm]
	63.5

	
	Fiber Denier
	10861

	
	Fibers/stitch
	2

	
	stitch rate [cm] (inch)
	0.69342 (0.273)

	
	stitch gauge [cm] (inch)
	1.905 (0.75)

	
	Faceweight [g/m2] (oz/yd²)
	1198.91 (35.36)

	Backing Layer
	Polypropylene backing coated with polyurethane (porous backing)

	E-Layer
	none




