# Appendix

Table 2: Turf Build Parameters

| Component | Parameters | Value |
| --- | --- | --- |
| Infill | Total Infill [kg/m2] (lb/ft²) | 44.92 (9.2) |
|  | Total Infill height [mm] | 44 |
|  | Top Layer Constituent | 100 % 1.4 mm SBR |
|  | Top Layer thickness [mm] | 5 |
|  | Middle Layer Constituent | 67% 0.56 mm sand / 33% 0.72 mm SBR (by weight) |
|  | Middle Layer Thickness [mm] | 34 |
|  | Bottom Layer Constituent | 100% 0.56 mm sand |
|  | Bottom Layer thickness [mm] | 5 |
| Fiber | Material | polyethylene |
|  | Type | slit-film |
|  | Width [mm] | 10.6 |
|  | Thickness [mm] | 0.141 |
|  | Height [mm] | 63.5 |
|  | Fiber Denier | 10861 |
|  | Fibers/stitch | 2 |
|  | stitch rate [cm] (inch) | 0.69342 (0.273) |
|  | stitch gauge [cm] (inch) | 1.905 (0.75) |
|  | Faceweight [g/m2] (oz/yd²) | 1198.91 (35.36) |
| Backing Layer | Polypropylene backing coated with polyurethane (porous backing) |  |
| E-Layer | none |  |