Table 1a. Mean values of three measurements and standard deviation for concentration of Congo red after sorption at a given time in g/L for 10 g/L rice husk, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 g/L initial concentration of dye solution at 25 oC.

| t (min) | Co = 0.1 g L-1 | Co = 0.2 g L-1 | Co = 0.3 g L-1 | Co = 0.4 g L-1 | Co = 0.5 g L-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.1 ± 0 | 0.2 ± 0 | 0.3 ± 0 | 0.4 ± 0 | 0.5 ± 0 |
| 10 | 0.0589 ± 0.00173 | 0.1477 ± 0.00539 | 0.2383 ± 0.01003 | 0.3357 ± 0.01095 | 0.4386 ± 0.01335 |
| 20 | 0.0500 ± 0.00068 | 0.1335 ± 0.00523 | 0.2149 ± 0.00708 | 0.3173 ± 0.00711 | 0.4172 ± 0.01632 |
| 30 | 0.0405 ± 0.00122 | 0.1185 ± 0.00449 | 0.1979 ± 0.00625 | 0.2958 ± 0.00873 | 0.3910 ± 0.01865 |
| 40 | 0.0337 ± 0.00129 | 0.1064 ± 0.00524 | 0.1845 ± 0.00627 | 0.2828 ± 0.00783 | 0.3748 ± 0.01619 |
| 60 | 0.0265 ± 0.00101 | 0.0952 ± 0.00543 | 0.1710 ± 0.00404 | 0.2669 ± 0.00934 | 0.3585 ± 0.01342 |
| 90 | 0.0195 ± 0.00064 | 0.0839 ± 0.00335 | 0.1643 ± 0.00390 | 0.2504 ± 0.00687 | 0.3361 ± 0.01172 |
| 120 | 0.0170 ± 0.00068 | 0.0818 ± 0.00405 | 0.1615 ± 0.00362 | 0.2402 ± 0.00696 | 0.3243 ± 0.00931 |
| 360 | 0.0164 ± 0.00074 | 0.0743 ± 0.00351 | 0.1535 ± 0.00502 | 0.2326 ± 0.00633 | 0.3208 ± 0.00659 |
| 720 | 0.0159 ± 0.00057 | 0.0720 ± 0.00314 | 0.1523 ± 0.00527 | 0.2318 ± 0.00621 | 0.3171 ± 0.00641 |
| 1440 | 0.0155 ± 0.00045 | 0.0715 ± 0.00316 | 0.1520 ± 0.00508 | 0.2303 ± 0.00676 | 0.3166 ± 0.00636 |

Table 1b. Mean values of three measurements and standard deviation for concentration of Congo red after sorption at a given time in g/L for 10 g/L rice husk, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 g/L initial concentration of dye solution at 50 oC.

| t (min) | Co = 0.1 g L-1 | Co = 0.2 g L-1 | Co = 0.3 g L-1 | Co = 0.4 g L-1 | Co = 0.5 g L-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.10 | 0.2 ± 0 | 0.3 ± 0 | 0.4 ± 0 | 0.5 ± 0 |
| 10 | 0.0497 ± 0.00186 | 0.1327 ± 0.00276 | 0.2149 ± 0.00607 | 0.3088 ± 0.01217 | 0.3972 ± 0.01424 |
| 20 | 0.0368 ± 0.00146 | 0.1148 ± 0.00297 | 0.1912 ± 0.00414 | 0.2819 ± 0.01037 | 0.3611 ± 0.01178 |
| 30 | 0.0233 ± 0.00093 | 0.1005 ± 0.00139 | 0.1755 ± 0.00450 | 0.2549 ± 0.00828 | 0.3411 ± 0.01193 |
| 40 | 0.0178 ± 0.0006 | 0.0900 ± 0.00393 | 0.1607 ± 0.00519 | 0.2460 ± 0.01004 | 0.3099 ± 0.00636 |
| 60 | 0.0105 ± 0.00037 | 0.0714 ± 0.00360 | 0.1475 ± 0.00545 | 0.2310 ± 0.00950 | 0.2794 ± 0.00643 |
| 90 | 0.0069 ± 0.00023 | 0.0467 ± 0.00143 | 0.1306 ± 0.00349 | 0.2190 ± 0.00768 | 0.2738 ± 0.00711 |
| 120 | 0.0059 ± 0.00025 | 0.0390 ± 0.00140 | 0.1205 ± 0.00433 | 0.2121 ± 0.00682 | 0.2708 ± 0.00746 |
| 360 | 0.0055 ± 0.00024 | 0.0388 ± 0.00139 | 0.1192 ± 0.00410 | 0.2100 ± 0.00641 | 0.2698 ± 0.00706 |
| 720 | 0.0051 ± 0.00011 | 0.0387 ± 0.00139 | 0.1190 ± 0.00436 | 0.2098 ± 0.00630 | 0.2696 ± 0.00710 |
| 1440 | 0.0049 ± 0.00012 | 0.0386 ± 0.00053 | 0.1186 ± 0.00462 | 0.2096 ± 0.00642 | 0.2694 ± 0.00699 |

Table 1c. Mean values of three measurements and standard deviation for concentration of Congo red after sorption at a given time in g/L for 10 g/L rice husk, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 g/L initial concentration of dye solution at 70 oC

| t (min) | Co = 0.1 g L-1 | Co = 0.2 g L-1 | Co = 0.3 g L-1 | Co = 0.4 g L-1 | Co = 0.5 g L-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.1 ± 0 | 0.2 ± 0 | 0.3 ± 0 | 0.4 ± 0 | 0.5 ± 0 |
| 10 | 0.0380 ± 0.00114 | 0.1185 ± 0.00485 | 0.1777 ± 0.00835 | 0.2729 ± 0.01237 | 0.3692 ± 0.01164 |
| 20 | 0.0216 ± 0.00091 | 0.0871 ± 0.00310 | 0.1462 ± 0.00597 | 0.2358 ± 0.00962 | 0.3131 ± 0.01311 |
| 30 | 0.0150 ± 0.00072 | 0.0706 ± 0.00323 | 0.1239 ± 0.00611 | 0.2101 ± 0.01006 | 0.2850 ± 0.00957 |
| 40 | 0.0100 ± 0.00036 | 0.0592 ± 0.00229 | 0.1104 ± 0.00379 | 0.1921 ± 0.00836 | 0.2570 ± 0.01188 |
| 60 | 0.0086 ± 0.00026 | 0.0390 ± 0.00120 | 0.0835 ± 0.00261 | 0.1607 ± 0.00799 | 0.2313 ± 0.00947 |
| 90 | 0.0047 ± 0.00021 | 0.0299 ± 0.00137 | 0.0714 ± 0.00226 | 0.1517 ± 0.00678 | 0.2121 ± 0.00896 |
| 120 | 0.0031 ± 0.00015 | 0.0238 ± 0.00115 | 0.0646 ± 0.00213 | 0.1482 ± 0.00652 | 0.2028 ± 0.00618 |
| 360 | 0.0028 ± 0.00013 | 0.0234 ± 0.00116 | 0.0638 ± 0.00220 | 0.1472 ± 0.00468 | 0.2022 ± 0.00772 |
| 720 | 0.0026 ± 0.00011 | 0.0233 ± 0.00110 | 0.0634 ± 0.00235 | 0.1470 ± 0.00483 | 0.2020 ± 0.00864 |
| 1440 | 0.0025 ± 0.00012 | 0.0233 ± 0.00073 | 0.0634 ± 0.00288 | 0.1469 ± 0.00550 | 0.2019 ± 0.00783 |

Table 2a. Mean values of three measurements and standard deviation for concentration of Congo red after sorption at a given time in g/L for 20 g/L rice husk, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 g/L initial concentration of dye solution at 25 oC.

| t (min) | Co = 0.1 g L-1 | Co = 0.2 g L-1 | Co = 0.3 g L-1 | Co = 0.4 g L-1 | Co = 0.5 g L-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.1 ± 0 | 0.2 ± 0 | 0.3 ± 0 | 0.4 ± 0 | 0.5 ± 0 |
| 10 | 0.0447 ± 0.00138 | 0.1109 ± 0.00448 | 0.1877 ± 0.00729 | 0.2819 ± 0.01107 | 0.3860 ± 0.01819 |
| 20 | 0.0278 ± 0.00087 | 0.0884 ± 0.00278 | 0.1589 ± 0.00678 | 0.2460 ± 0.00864 | 0.3536 ± 0.01303 |
| 30 | 0.0145 ± 0.00069 | 0.0727 ± 0.00221 | 0.1359 ± 0.00518 | 0.2280 ± 0.00967 | 0.3187 ± 0.00968 |
| 40 | 0.0122 ± 0.00061 | 0.0548 ± 0.00169 | 0.1210 ± 0.00460 | 0.2101 ± 0.00819 | 0.2850 ± 0.01178 |
| 60 | 0.0058 ± 0.00019 | 0.0368 ± 0.00176 | 0.0974 ± 0.00353 | 0.1777 ± 0.00667 | 0.2426 ± 0.00965 |
| 90 | 0.0032 ± 0.00016 | 0.0240 ± 0.00119 | 0.0772 ± 0.00284 | 0.1508 ± 0.00662 | 0.2177 ± 0.00954 |
| 120 | 0.0029 ± 0.00014 | 0.0184 ± 0.00078 | 0.0615 ± 0.00229 | 0.1367 ± 0.00660 | 0.1952 ± 0.00663 |
| 360 | 0.0028 ± 0.00014 | 0.0182 ± 0.00074 | 0.0602 ± 0.00208 | 0.1356 ± 0.00591 | 0.1944 ± 0.00614 |
| 720 | 0.0281 ± 0.00127 | 0.0183 ± 0.00063 | 0.0596 ± 0.00284 | 0.1352 ± 0.00597 | 0.1943 ± 0.00744 |
| 1440 | 0.0028 ± 0.00011 | 0.0183 ± 0.00064 | 0.0596 ± 0.00296 | 0.1351 ± 0.00581 | 0.1941 ± 0.00800 |

Table 2b. Mean values of three measurements and standard deviation for concentration of Congo red after sorption at a given time in g/L for 20 g/L rice husk, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 g/L initial concentration of dye solution at 50 oC

| t (min) | Co = 0.1 g L-1 | Co = 0.2 g L-1 | Co = 0.3 g L-1 | Co = 0.4 g L-1 | Co = 0.5 g L-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.1 ± 0 | 0.2 ± 0 | 0.3 ± 0 | 0.4 ± 0 | 0.5 ± 0 |
| 10 | 0.0200 ± 0.00084 | 0.0803 ± 0.00258 | 0.1643 ± 0.00504 | 0.2470 ± 0.00932 | 0.3299 ± 0.01459 |
| 20 | 0.0082 ± 0.00026 | 0.0467 ± 0.00216 | 0.1171 ± 0.00486 | 0.1841 ± 0.00689 | 0.2738 ± 0.00975 |
| 30 | 0.0056 ± 0.00019 | 0.0301 ± 0.00148 | 0.0868 ± 0.00295 | 0.1517 ± 0.00710 | 0.2401 ± 0.00935 |
| 40 | 0.0050 ± 0.00020 | 0.0240 ± 0.00119 | 0.0736 ± 0.00303 | 0.1217 ± 0.00354 | 0.2065 ± 0.00689 |
| 60 | 0.0042 ± 0.00018 | 0.0086 ± 0.00026 | 0.0534 ± 0.00265 | 0.0950 ± 0.00313 | 0.1728 ± 0.00752 |
| 90 | 0.0030 ± 0.00013 | 0.0081 ± 0.00025 | 0.0278 ± 0.00139 | 0.0768 ± 0.00260 | 0.1279 ± 0.00503 |
| 120 | 0.0028 ± 0.00014 | 0.0070 ± 0.00022 | 0.0184 ± 0.00089 | 0.0657 ± 0.00221 | 0.1044 ± 0.00435 |
| 360 | 0.0028 ± 0.00009 | 0.0069 ± 0.00025 | 0.0178 ± 0.00066 | 0.0652 ± 0.00230 | 0.1034 ± 0.00421 |
| 720 | 0.0028 ± 0.00013 | 0.0069 ± 0.00024 | 0.0176 ± 0.00067 | 0.0649 ± 0.00212 | 0.1032 ± 0.00348 |
| 1440 | 0.0028 ± 0.00011 | 0.0069 ± 0.00025 | 0.0173 ± 0.00075 | 0.0649 ± 0.00211 | 0.1031 ± 0.00299 |

Table 2c. Mean values of three measurements and standard deviation for concentration of Congo red after sorption at a given time in g/L for 20 g/L rice husk, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 g/L initial concentration of dye solution at 70 oC.

| t (min) | Co = 0.1 g L-1 | Co = 0.2 g L-1 | Co = 0.3 g L-1 | Co = 0.4 g L-1 | Co = 0.5 g L-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.1 ± 0 | 0.2 ± 0 | 0.3 ± 0 | 0.4 ± 0 | 0.5 ± 0 |
| 10 | 0.0137 ± 0.00047 | 0.0525 ± 0.00239 | 0.1139 ± 0.00361 | 0.1807 ± 0.00549 | 0.2513 ± 0.00820 |
| 20 | 0.0064 ± 0.00030 | 0.0346 ± 0.00162 | 0.0624 ± 0.00193 | 0.1358 ± 0.00389 | 0.1952 ± 0.00691 |
| 30 | 0.0046 ± 0.00022 | 0.0182 ± 0.00045 | 0.0424 ± 0.00189 | 0.1108 ± 0.00503 | 0.1584 ± 0.00403 |
| 40 | 0.0042 ± 0.00021 | 0.0150 ± 0.00043 | 0.0330 ± 0.00126 | 0.0902 ± 0.00313 | 0.1203 ± 0.00389 |
| 60 | 0.0040 ± 0.00017 | 0.0105 ± 0.00049 | 0.0212 ± 0.00105 | 0.0566 ± 0.00249 | 0.0954 ± 0.00450 |
| 90 | 0.0034 ± 0.00016 | 0.0098 ± 0.00041 | 0.0148 ± 0.00045 | 0.0377 ± 0.00115 | 0.0691 ± 0.00224 |
| 120 | 0.0033 ± 0.00016 | 0.0086 ± 0.00036 | 0.0098 ± 0.00045 | 0.0312 ± 0.00124 | 0.0503 ± 0.00234 |
| 360 | 0.0033 ± 0.00012 | 0.0082 ± 0.00025 | 0.0094 ± 0.00042 | 0.0310 ± 0.00112 | 0.0498 ± 0.00125 |
| 720 | 0.0032 ± 0.00012 | 0.0082 ± 0.00025 | 0.0090 ± 0.00041 | 0.0306 ± 0.00153 | 0.0494 ± 0.00240 |
| 1440 | 0.0032 ± 0.00012 | 0.0082 ± 0.00026 | 0.0090 ± 0.00031 | 0.0302 ± 0.00144 | 0.0494 ± 0.00213 |

Table 3a. Mean values of three measurements and standard deviation for concentration of Congo red after sorption at a given time in g/L for 40 g/L rice husk, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 g/L initial concentration of dye solution at 25 oC.

| t (min) | Co = 0.1 g L-1 | Co = 0.2 g L-1 | Co = 0.3 g L-1 | Co = 0.4 g L-1 | Co = 0.5 g L-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.1 ± 0 | 0.2 ± 0 | 0.3 ± 0 | 0.4 ± 0 | 0.5 ± 0 |
| 10 | 0.0162 ± 0.00075 | 0.0592 ± 0.00190 | 0.1095 ± 0.00454 | 0.1831 ± 0.00591 | 0.2626 ± 0.00919 |
| 20 | 0.0053 ± 0.00018 | 0.0307 ± 0.00108 | 0.0660 ± 0.00298 | 0.1293 ± 0.00419 | 0.2065 ± 0.00715 |
| 30 | 0.0042 ± 0.00021 | 0.0162 ± 0.00074 | 0.0458 ± 0.00139 | 0.1005 ± 0.00369 | 0.1562 ± 0.00498 |
| 40 | 0.0025 ± 0.00010 | 0.0081 ± 0.00025 | 0.0278 ± 0.00126 | 0.0736 ± 0.00328 | 0.1273 ± 0.00394 |
| 60 | 0.0025 ± 0.00011 | 0.0064 ± 0.00020 | 0.0173 ± 0.00071 | 0.0435 ± 0.00156 | 0.0883 ± 0.00341 |
| 90 | 0.0025 ± 0.00010 | 0.0047 ± 0.00023 | 0.0105 ± 0.00052 | 0.0229 ± 0.00090 | 0.0570 ± 0.00241 |
| 120 | 0.0025 ± 0.00011 | 0.0045 ± 0.00016 | 0.0081 ± 0.00032 | 0.0173 ± 0.00054 | 0.0375 ± 0.00184 |
| 360 | 0.0025 ± 0.00009 | 0.0043 ± 0.00014 | 0.0081 ± 0.00031 | 0.0164 ± 0.00049 | 0.0372 ± 0.00118 |
| 720 | 0.0025 ± 0.00011 | 0.0043 ± 0.00013 | 0.0080 ± 0.00024 | 0.0163 ± 0.00057 | 0.0366 ± 0.00122 |
| 1440 | 0.0025 ± 0.00010 | 0.0043 ± 0.00014 | 0.0080 ± 0.00027 | 0.0161 ± 0.00021 | 0.0366 ± 0.00138 |

Table 3b. Mean values of three measurements and standard deviation for concentration of Congo red after sorption at a given time in g/L for 40 g/L rice husk, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 g/L initial concentration of dye solution at 50 oC.

| t (min) | Co = 0.1 g L-1 | Co = 0.2 g L-1 | Co = 0.3 g L-1 | Co = 0.4 g L-1 | Co = 0.5 g L-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.1 ± 0 | 0.2 ± 0 | 0.3 ± 0 | 0.4 ± 0 | 0.5 ± 0 |
| 10 | 0.0040 ± 0.00016 | 0.0211 ± 0.00087 | 0.0768 ± 0.00232 | 0.1113 ± 0.00355 | 0.2009 ± 0.00685 |
| 20 | 0.0032 ± 0.00015 | 0.0094 ± 0.00045 | 0.0256 ± 0.00085 | 0.0599 ± 0.00250 | 0.1055 ± 0.00503 |
| 30 | 0.0026 ± 0.00013 | 0.0072 ± 0.00022 | 0.0166 ± 0.00051 | 0.0377 ± 0.00126 | 0.0530 ± 0.00200 |
| 40 | 0.0025 ± 0.00011 | 0.0058 ± 0.00017 | 0.0166 ± 0.00055 | 0.0233 ± 0.00073 | 0.0399 ± 0.00151 |
| 60 | 0.0025 ± 0.00008 | 0.0044 ± 0.00013 | 0.0083 ± 0.00025 | 0.0162 ± 0.00057 | 0.0242 ± 0.00110 |
| 90 | 0.0024 ± 0.00011 | 0.0043 ± 0.00015 | 0.0081 ± 0.00029 | 0.0105 ± 0.00049 | 0.0177 ± 0.00064 |
| 120 | 0.0022 ± 0.00007 | 0.0041 ± 0.00015 | 0.0064 ± 0.00027 | 0.0095 ± 0.00046 | 0.0139 ± 0.00067 |
| 360 | 0.0022 ± 0.00010 | 0.0039 ± 0.00016 | 0.0062 ± 0.00024 | 0.0091 ± 0.00032 | 0.0136 ± 0.00052 |
| 720 | 0.0022 ± 0.00007 | 0.0039 ± 0.00012 | 0.0062 ± 0.00024 | 0.0091 ± 0.00037 | 0.0132 ± 0.00047 |
| 1440 | 0.0022 ± 0.00008 | 0.0039 ± 0.00012 | 0.0058 ± 0.00021 | 0.0091 ± 0.00028 | 0.0132 ± 0.00045 |

Table 3c. Mean values of three measurements and standard deviation for concentration of Congo red after sorption at a given time in g/L for 40 g/L rice husk, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 g/L initial concentration of dye solution at 70 oC.

| t (min) | Co = 0.1 g L-1 | Co = 0.2 g L-1 | Co = 0.3 g L-1 | Co = 0.4 g L-1 | Co = 0.5 g L-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.1 ± 0 | 0.2 ± 0 | 0.3 ± 0 | 0.4 ± 0 | 0.5 ± 0 |
| 10 | 0.0036 ± 0.00016 | 0.0105 ± 0.00052 | 0.0346 ± 0.00144 | 0.0566 ± 0.00207 | 0.0943 ± 0.00335 |
| 20 | 0.0032 ± 0.00011 | 0.0086 ± 0.00030 | 0.0094 ± 0.00029 | 0.0301 ± 0.00115 | 0.0412 ± 0.00176 |
| 30 | 0.0027 ± 0.00009 | 0.0067 ± 0.00028 | 0.0084 ± 0.00030 | 0.0195 ± 0.00071 | 0.0245 ± 0.00109 |
| 40 | 0.0027 ± 0.00008 | 0.0075 ± 0.00026 | 0.0081 ± 0.00033 | 0.0137 ± 0.00049 | 0.0188 ± 0.00075 |
| 60 | 0.0027 ± 0.00008 | 0.0053 ± 0.00020 | 0.0081 ± 0.00025 | 0.0137 ± 0.00044 | 0.0184 ± 0.00085 |
| 90 | 0.0027 ± 0.00011 | 0.0042 ± 0.00016 | 0.0073 ± 0.00022 | 0.0120 ± 0.00038 | 0.0139 ± 0.00069 |
| 120 | 0.0025 ± 0.00012 | 0.0042 ± 0.00015 | 0.0073 ± 0.00025 | 0.0092 ± 0.00033 | 0.0120 ± 0.00042 |
| 360 | 0.0025 ± 0.00010 | 0.0041 ± 0.00018 | 0.0070 ± 0.00024 | 0.0090 ± 0.00035 | 0.0116 ± 0.00047 |
| 720 | 0.0025 ± 0.00011 | 0.0041 ± 0.00018 | 0.0068 ± 0.00021 | 0.0090 ± 0.00031 | 0.0116 ± 0.00047 |
| 1440 | 0.0025 ± 0.00011 | 0.0041 ± 0.00015 | 0.0068 ± 0.00028 | 0.0090 ± 0.00039 | 0.0116 ± 0.00044 |

Fig. 1 Pseudo-second-order kinetic plots for adsorption of CR onto ERH at 298 K using 0.1 to 0.5 g/L initial dye concentration and 10 g/L adsorbent dosage.