Table 1. Chemical composition of raw materials and starting mixtures (at. %).

|  | LiClLIB | SiPV | M3 | M6 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | - | 4.81 | 1.25 | 0.69 | 0.47 |
| Si | - | 95.16 | 23.47 | 13.45 | 9.43 |
| Li | 7.12 | - | 5.32 | 6.11 | 6.36 |
| Cl | 36.22 | - | 27.29 | 31.16 | 32.69 |
| O | 50.34 | - | 37.86 | 43.11 | 45.29 |
| Mg | 0.63 | - | 0.45 | 0.54 | 0.57 |
| LOI | 56.65 | - | 63.24 | 72.23 | 76.22 |