Table 1. Chemical composition of raw materials and starting mixtures (at. %).
	
	LiClLIB
	SiPV
	M3
	M6
	M8

	Al
	-
	4.81
	1.25
	0.69
	0.47

	Si
	-
	95.16
	23.47
	13.45
	9.43

	Li
	7.12
	-
	5.32
	6.11
	6.36

	Cl
	36.22
	-
	27.29
	31.16
	32.69

	O
	50.34
	-
	37.86
	43.11
	45.29

	Mg
	0.63
	-
	0.45
	0.54
	0.57

	LOI
	56.65
	-
	63.24
	72.23
	76.22



