Table 3. Atomic composition of Li, Si and O (at %) in the SR samples obtained at different temperatures and reaction times by XRF and AAS.
	T(ºC)
	500
	600
	700
	800
	900

	t(min)
	90
	90
	40
	28
	21

	Li
	97.47
	32.91
	31.35
	30.82
	30.07

	Si
	0.82
	19.79
	14.76
	13.93
	14.71

	O
	0.21
	43.06
	50.10
	50.27
	50.54



