Table 3. Atomic composition of Li, Si and O (at %) in the SR samples obtained at different temperatures and reaction times by XRF and AAS.

| T(ºC) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t(min) | 90 | 90 | 40 | 28 | 21 |
| Li | 97.47 | 32.91 | 31.35 | 30.82 | 30.07 |
| Si | 0.82 | 19.79 | 14.76 | 13.93 | 14.71 |
| O | 0.21 | 43.06 | 50.10 | 50.27 | 50.54 |