Table 1: The details of Bragg’s planes and Bragg’s angles for both the phases obtained through Fullproof Reitveld refinement of XRD data.

| Phase 1 (Sillenite); Structure: Cubic; Space group = I23 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sl. No. | 2 theta | h | k | l |
| 1 | 21.522 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 24.902 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 27.897 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | 30.622 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 33.143 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | 35.505 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 37.737 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | 39.863 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | 41.898 | 3 | 3 | 2 |
| 10 | 43.855 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | 45.745 | 1 | 5 | 0 |
| 12 | 49.355 | 2 | 5 | 1 |
| 13 | 51.088 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | 52.779 | 3 | 5 | 0 |
| 15 | 54.433 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | 56.054 | 3 | 5 | 2 |
| 17 | 57.645 | 2 | 6 | 0 |
| 18 | 59.208 | 4 | 5 | 1 |
| 19 | 60.746 | 6 | 2 | 2 |
| 20 | 62.261 | 3 | 6 | 1 |
| 21 | 63.756 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | 65.231 | 1 | 7 | 0 |
| 23 | 66.69 | 4 | 6 | 0 |
| 24 | 68.132 | 2 | 7 | 1 |
| 25 | 69.56 | 4 | 6 | 2 |
| 26 | 70.975 | 3 | 7 | 0 |
| 27 | 73.769 | 3 | 7 | 2 |
| 28 | 75.152 | 8 | 0 | 0 |
| 29 | 76.525 | 4 | 7 | 1 |
| 30 | 77.891 | 2 | 8 | 0 |
| 31 | 79.249 | 5 | 6 | 3 |

| Phase 2(Impurity, Fe2O3); Structure: Cubic; Space group = Fd3m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sl. No. | 2 theta | h | k | l |
| 1 | 30.316 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 35.71 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 37.355 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 43.405 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 47.527 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 53.859 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | 57.419 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 63.062 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | 66.312 | 5 | 3 | 1 |
| 10 | 67.377 | 4 | 4 | 2 |
| 11 | 71.561 | 6 | 2 | 0 |
| 12 | 74.632 | 5 | 3 | 3 |
| 13 | 75.646 | 6 | 2 | 2 |
| 14 | 79.657 | 4 | 4 | 4 |

Table 2: The details of atomic positions, structure & reliability parameters obtained through Fullproof Reitveld refinement of XRD data

| Phase 1: Sillenite (Bi12Mn0.5Fe0.25Ni0.25O19.75) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atoms | X |  | Y | Z |
| Bi 1 | 0.176 |  | 0.316 | 0.017 |
| Mn 1 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| Fe 1 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| Ni 1 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| O 1 | 0.123 |  | 0.262 | 0.513 |
| O 2 | 0.207 |  | 0.207 | 0.207 |
| O 3 | 0.816 |  | 0.816 | 0.816 |
| Phase 2: Impurity (Fe2O3) |  |  |  |  |
| Atoms | X |  | Y | Z |
| Fe 1 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |
| Fe 2 | 0.125 |  | 0.125 | 0.125 |
| O 1 | 0.243 |  | 0.243 | 0.243 |
| Phase 1 Sillenite (Bi12Mn0.5Fe0.25Ni0.25O19.75) |  | Structure = Cubic, Space group = I23, a = b = c = 10.105 Å |  |  |
| Phase 2 Impurity (Fe2O3) |  | Structure = Cubic, Space group = Fd3m, a = b = c = 8.33 Å |  |  |
| Reliability parameter |  | RP (%) = 9.05, RWP (%) = 15.95, Rexp (%) = 12.11, χ2 = 1.74 |  |  |

Table 3: The values of the parameters obtained through LAS plotting on the investigated VSM data

| Model Name & Equation | Parameters obtained through fitting |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ms | a | b | c | χ | (Chi)2 |
| Akulov's Model M = Ms [1-b/H2] | 0.683 | - | 52557.666 | - | - | 3.632 × 10-5 |
| Neel's Model M = Ms [1- a/H- b/H2] | 0.893 | 544.271 | - 75090.079 | - | - | 2.600 × 10-6 |
| Brown's Model M = Ms [1- a/H- b/H2] + χ H | 0.733 | 487.176 | - 63254.277 | - | 161.75 × 10-7 | 1.014 × 10-6 |
| Grosinger's Model M = Ms [1- a/H- b/H2- c/H3] + χ H | 0.839 | 737.028 | - 223197.933 | 2.252 × 107 | 80.19 × 10-7 | 1.474 × 10-7 |