Supplementary Materials

SM:1 FTIR spectrum of ZIF-8, NH2-MIL125(Ti), and ZIF8@NH2-MIL125(Ti) composite

SM:2. P-XRD spectrum of ZIF-8, NH2-MIL125(Ti), and ZIF8@NH2-MIL125(Ti) MOF composite

SM:3. TGA-DTG of ZIF-8@NH2-MIL125(Ti) composite

SM:4. Raman spectra of poly (styrene-co-methyl methacrylate) MPs

| Membranes | Average Roughness Ra (nm) | RMS Roughness Rq (nm) |
| --- | --- | --- |
| ZM-0 | 33.30 | 45.08 |
| ZM-2 | 25.88 | 38.45 |

SM:5. Surface roughness of the membrane

SM:6. WCA and surface energy of ZM-0 and ZM-2 HF membranes

SM:7. Water uptake capacity and porosity of the fabricated membranes

SM:8. Mechanical properties of the neat and optimized membrane

SM:9. Pure water flux (Lm-2h-1)

SM:10. Rejection of dyes (CV and RO 16)

SM:11. Rejection of heavy metals (Hg and Pb)

SM:12 MWCO of the optimized membrane