Table-1 :  HFMs fabrication composition

| Type of HFMs | PES (g) | PVP (g) | ZIF8@NH2 - MIL125(Ti) (g) | NMP (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZM-0 | 20 | 2.0 | 0 | 78 |
| ZM-1 | 20 | 2.0 | 0.02 | 78 |
| ZM-2 | 20 | 2.0 | 0.06 | 78 |
| ZM-3 | 20 | 2.0 | 0.08 | 78 |