Tables

Table. 1 Structural parameters using XRD for SBN and gadolinium modified SBN ceramics.

Composition     Lattice parameters (A)           Cell                Lattice           Orthorhombic

a              b              c	        Volume(gm/cm3)  constant(c/a)  distortion(b/a)

SBN              5.522	   5.511       25.11             764.26	         4.547		 0.998

SBG0.4N        5.530        5.510      25.07              763.89	4.533	             0.996

SBG0.6N        5.603        5.324      25.05              747.25	4.470                   0.951

SBG0.8N	5.608	5.312      25.02              745.34                 4.461		  0.947

Table. 2 Values of density, grain size and porosity of SBN and gadolinium substituted SBN.

Composition		Density (gm/cm3)	Grain size (µm) 	Porosity (%)

SBN                           7.246	                             0.907 		     0.05

SB0.4GN                       6.900	                             0.600 		     0.07

SB0.6GN		       6.414		         0.550 		     0.14

SB0.8GN                       6.404	                             0.700 		     0.14

Table. 3 Dielectric properties of SrBi2-xGdxNb2O9 (x =0.0, 0.4, 0.6 and 0.8) specimens

Composition		Tc (C)		ε' (RT)            ε' (Tc)	               Tanδ (RT)

SBN			430	                    127                  598	3.401

SBG0.4N	350	                    168                  201	0.016

SBG0.6N	340	146	                95		         0.011

SBG0.8N	330	74  	                58		         0.004

Table. 4 Variation of diffuseness parameter with Gadolinium (Gd) content in SBN.

Ceramic material 		Gd content 	 	Diffuseness Parameter (γ)

SBN	 		      0.0			             1.02

SB0.4GN          		      0.4 		             1.37

SB0.4GN                                     0.6 	                         1.42

SB0.8GN 			      0.8 	                 	 1.53