Supplemenary Table 3: Physicochemical properties of sgRNA-LNPs dispersed in D-PBS, pH 7.4.

| Code | Weight ratio | Lipid composition (mol%) |  |  |  |  |  |  | LNP characteristics |  |  | RNA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C12-200: RNA (w:w) | C12-200 | DOPE | Cholesterol |  |  | DMPE-PEG2000 |  | Size (nm) | PDI | RNA encapsulation efficiency (%) |  |
| Y12 | 10 | 35 | 16 | 46.5 |  |  |  | 2.5 | 102.0 | 0.214 | 96.3 | sgRNA_Pten |
| Y13 | 10 | 35 | 16 | 46.5 |  |  |  | 2.5 | 81.6 | 0.151 | 95.8 | sgRNA_Trp53 |
| Y14 | 10 | 35 | 16 | 46.5 |  |  |  | 2.5 | 82.8 | 0.198 | 94.6 | sgRNA_Myc_1 |
| Y15 | 10 | 35 | 16 | 46.5 |  |  |  | 2.5 | 79.5 | 0.167 | 97.5 | sgRNA_Myc_2 |