Table 2. R² values and kinetic constants for four models describing IBU release from the IBU/pNP-Pal/CCA-AuNP at pH 5.5 and 7.4.

| pH | First-order | Higuchi | Korsmeyer-Peppas | Logistic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 | R²=0.983 k=0.005 C∞=394.41 | R²=0.851 k=10.326 | R²=0.984 k=0.028 n=0.921 | R²=0.997 a=15.026 b=0.115 c=94.1 |
| 7.4 | R²=0.892 k=0.062 C∞=78.0 | R²=0.978 k=11.049 | R²=0.978 k=0.141 n=0.496 | R²=0.947 a=4.862 b=0.086 c=85.13 |