Table S1 Material Parameters of Bone and Soft Tissue

| Material | Elastic Modulus (MPa) | Poisson's Ratio |
| --- | --- | --- |
| Articular cartilage | 5 | 0.46 |
| Cortical bone | 16200 | 0.36 |
| Cancellous bone | 389 | 0.30 |
| Ligament | 215.3 | 0.40 |
| Patellar tendon | 116 | 0.45 |
| Quadriceps tendon | 80 | 0.30 |

Table S2. Material parameters of heterogeneous vs. homogeneous meniscus models

| Meniscus Type | Zone ID | Elastic Modulus (MPa) | Poisson's Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| Heterogeneous | 1 | 35.83 ± 0.55 | 0.49 |
|  | 2 | 77.57 ± 0.65 |  |
|  | 3 | 42.60 ± 0.42 |  |
|  | 4 | 118.57 ± 0.56 |  |
|  | 5 | 15.20 ± 0.26 |  |
|  | 6 | 28.07 ± 0.23 |  |
|  | 7 | 83.97 ± 0.64 |  |
|  | 8 | 42.67 ± 0.45 |  |
|  | 9 | 1.83 ± 0.12 |  |
|  | 10 | 14.57 ± 0.31 |  |
|  | 11 | 38.57 ± 0.40 |  |
|  | 12 | 37.13 ± 0.29 |  |
| Homogeneous | - | 43.90 ± 0.45 | - |

Figure S1. Fabrication of PVA-H heterogeneous meniscus by two kinds of molds.

(A) The first mold to fabricate PVA-H heterogeneous meniscus, in which the meniscus was divided into 6 zones. (B) The second mold to fabricate PVA-H heterogeneous meniscus, in which the meniscus was divided into 3 zones. (C) Comparison diagram of PVA-H heterogeneous meniscus made by two kinds of molds.