| Exchange stiffness | Co3Sn2S2 | Co3Sn2SeS | Co3Sn2Se2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A[1,0,0] (meV) | 339.08 | 299.00 | 270.92 |
| A[1,1,0] (meV) | 450.88 | 332.25 | 264.07 |
| A[1,1,1] (meV) | 284.50 | 277.24 | 151.20 |
| ASC (meV) | 210.53 | 186.74 | 174.08 |
| Anisotropic energy | Co3Sn2S2 | Co3Sn2SeS | Co3Sn2Se2 |
| K0 (meV) | 0.59 | 0.82 | 1.19 |
| K1 (meV) | -0.60 | -0.83 | -1.2 |
| K2 (meV) | 0.003 | 0.002 | 0.001 |
| K3 (meV) | 0.001 | -0.001 | -0.023 |
| Spin-chiral | Co3Sn2S2 | Co3Sn2SeS | Co3Sn2Se2 |
| SCI (meV) | 0.78 | 0.86 | 0.87 |
| DMI | Co3Sn2S2 | Co3Sn2SeS | Co3Sn2Se2 |
| D (meV) | 0.000 | -0.063 | 0.000 |