Table S1 Zeta potential of RSL3@O2-ICG NBs

| Run | Type | Sample Name |  | ZP(mV) | Mob(μmcm/Vs) |  | Cond(mS/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zeta | RSL3@O2-ICG NBs | -3.61 |  | -0.2830 | 15.5 |  |
| 2 | Zeta | RSL3@O2-ICG NBs | -3.72 |  | -0.2919 | 17.2 |  |
| 3 | Zeta | RSL3@O2-ICG NBs | -4.26 |  | -0.3336 | 17.8 |  |