Supplementary File

Tables

Table ST1: Taguchi OA

| Trial Number | Parameter level |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Temperature (˚C) | Reaction Time (hrs) | AA:SL Ratio | Catalyst wt% |
| LAT1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 2 | 2 | 1.5 |
| LAT2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | 4 | 4 | 3.0 |
| LAT3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 50 | 6 | 6 | 4.5 |
| LAT4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 70 | 2 | 4 | 4.5 |
| LAT5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 70 | 4 | 6 | 1.5 |
| LAT6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 70 | 6 | 2 | 3.0 |
| LAT7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 90 | 2 | 6 | 3.0 |
| LAT8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 90 | 4 | 2 | 4.5 |
| LAT9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 90 | 6 | 4 | 1.5 |

Table ST2: 20 experimental runs based on CCD

| Sample | CF A | CF B | CF C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Temperature (°C) | Reaction time (hr) | AA:SL ratio |
| LAR1 | 70 | 7 | 4 |
| LAR2 | 70 | 4 | 1 |
| LAR3 | 70 | 1 | 4 |
| LAR4 | 70 | 4 | 4 |
| LAR5 | 90 | 6 | 6 |
| LAR6 | 36 | 4 | 4 |
| LAR7 | 90 | 6 | 2 |
| LAR8 | 70 | 4 | 4 |
| LAR9 | 50 | 2 | 6 |
| LAR10 | 70 | 4 | 4 |
| LAR11 | 104 | 4 | 4 |
| LAR12 | 70 | 4 | 4 |
| LAR13 | 50 | 2 | 2 |
| LAR14 | 50 | 6 | 6 |
| LAR15 | 70 | 4 | 4 |
| LAR16 | 70 | 4 | 7 |
| LAR17 | 70 | 4 | 4 |
| LAR18 | 90 | 2 | 2 |
| LAR19 | 50 | 6 | 2 |
| LAR20 | 90 | 2 | 6 |

Table ST3: Response based on the Taguchi design.

| Trial Number | Column Number |  |  |  | Response (g) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | R1 | R2 |
| LAT1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.214 | 3.775 |
| LAT2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.805 | 3.548 |
| LAT3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.477 | 2.757 |
| LAT4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3.527 | 3.988 |
| LAT5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3.984 | 3.540 |
| LAT6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3.857 | 3.626 |
| LAT7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3.829 | 4.291 |
| LAT8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5.367 | 4.626 |
| LAT9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3.470 | 4.254 |

Table ST4: Response for the S/N

| CF | Level | MAVG | Delta | Rank |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperature | 1 | 10.684 | 1.943 | 1 |
|  | 2 | 11.489 |  |  |
|  | 3 | 12.627 |  |  |
| Reaction Time | 1 | 11.512 | 1.239 | 2 |
|  | 2 | 12.264 |  |  |
|  | 3 | 11.024 |  |  |
| AA Ratio | 1 | 12.101 | 0.916 | 3 |
|  | 2 | 11.515 |  |  |
|  | 3 | 11.185 |  |  |
| Catalyst | 1 | 11.371 | 0.412 | 4 |
|  | 2 | 11.647 |  |  |
|  | 3 | 11.783 |  |  |

Table ST5: ANOVA and pooled ANOVA based on the S/N

| CF | ANOVA |  |  | Pooled ANOVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | V | Percentage | Error Variance | F | S’ | Percentage |
| Temperature | 5.82 | 2.91 | 60.34 | 0.02 | 158.99 | 5.78 | 59.97 |
| Reaction time | 2.42 | 1.21 | 25.13 |  | 66.22 | 2.39 | 24.75 |
| AA Ratio | 1.363 | 0.68 | 14.14 |  | 37.26 | 1.33 | 13.76 |
| Catalyst | 0.04 | 0.02 | 0.38 |  | e | e | e |

e = error

Table ST6: ANOVA for the LAA yield via RSM

| Source | Sum of Squares | df | Mean Square | F-value | p-value |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 3.09 | 9 | 0.3433 | 14.7899 | 0.000115 | significant |
| A-Temperature | 1.80 | 1 | 1.8039 | 77.7254 | < 0.0001 |  |
| B-Reaction Time | 0.07 | 1 | 0.0655 | 2.8220 | 0.1239 |  |
| C-AA:SL Ratio | 0.34 | 1 | 0.3405 | 14.6694 | 0.0033 |  |
| AB | 0.00 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |  |
| AC | 0.00 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |  |
| BC | 0.00 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |  |
| A2 | 0.02 | 1 | 0.0166 | 0.7174 | 0.4168 |  |
| B2 | 0.87 | 1 | 0.8715 | 37.5504 | 0.0001 |  |
| C2 | 0.00 | 1 | 0.0004 | 0.0182 | 0.8953 |  |
| Residual | 0.23 | 10 | 0.0232 |  |  |  |
| Lack of Fit | 0.19 | 5 | 0.0387 | 5.0286 | 0.0504 | not significant |
| Pure Error | 0.04 | 5 | 0.0077 |  |  |  |
| Cor Total | 3.32 | 19 |  |  |  |  |

Table ST7: Statistical parameters estimated from ANOVA based on RSM

| Parameter | Value | Parameter | Value |
| --- | --- | --- | --- |
| Std. Dev. | 0.1578 | R2 | 0.9241 |
| Mean | 3.9823 | Adjusted R2 | 0.8557 |
| C.V. % | 3.9621 | Predicted R2 | 0.5258 |
|  |  | Adeq Precision | 12.4237 |

Table ST8: Actual and predicted response value (LAA yield) by RSM

| Sample | Temp (°C) | Reaction time (hrs) | AA ratio | Actual Value | Predicted Value | Leverage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAR1 | 70 | 7 | 4 | 3.4403 | 3.3668 | 0.0735 |
| LAR2 | 70 | 4 | 1 | 4.3016 | 4.4351 | -0.1335 |
| LAR3 | 70 | 1 | 4 | 3.5356 | 3.6012 | -0.0656 |
| LAR4 | 70 | 4 | 4 | 4.1631 | 4.1567 | 0.0064 |
| LAR5 | 90 | 6 | 6 | 4.0250 | 4.0393 | -0.0143 |
| LAR6 | 36 | 4 | 4 | 3.6556 | 3.4716 | 0.1840 |
| LAR7 | 90 | 6 | 2 | 4.4562 | 4.3537 | 0.1026 |
| LAR8 | 70 | 4 | 4 | 4.2861 | 4.1567 | 0.1294 |
| LAR9 | 50 | 2 | 6 | 3.3453 | 3.4536 | -0.1082 |
| LAR10 | 70 | 4 | 4 | 3.9811 | 4.1567 | -0.1756 |
| LAR11 | 104 | 4 | 4 | 4.5256 | 4.7018 | -0.1762 |
| LAR12 | 70 | 4 | 4 | 4.1031 | 4.1567 | -0.0536 |
| LAR13 | 50 | 2 | 2 | 3.7765 | 3.7679 | 0.0086 |
| LAR14 | 50 | 6 | 6 | 3.1483 | 3.3157 | -0.1673 |
| LAR15 | 70 | 4 | 4 | 4.2196 | 4.1567 | 0.0629 |
| LAR16 | 70 | 4 | 7 | 4.0421 | 3.9007 | 0.1414 |
| LAR17 | 70 | 4 | 4 | 4.1861 | 4.1567 | 0.0294 |
| LAR18 | 90 | 2 | 2 | 4.6532 | 4.4915 | 0.1617 |
| LAR19 | 50 | 6 | 2 | 3.5795 | 3.6300 | -0.0505 |
| LAR20 | 90 | 2 | 6 | 4.2220 | 4.1772 | 0.0448 |

Figures

Fig. SF1: Actual vs Prediction graph

Fig. SF2: The optimal parameters for LAA production based on RSM.