Table 1: Physicochemical properties of CNCs extracted at different APS oxidation times.

| Reaction Time (hours) | DLS hydrodynamic radius (nm) | Zeta Potential (mV) | CNC Dry Weight (mg) | CNC yield (%) | CNC Length (nm) | CNC Width (nm) | Aspect Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 hr | 161 ± 13 | -47.2 ± 6.6 | 709 | 88.6 | 467 ± 277 | 31.9 ± 9.26 | 14.9 ± 8.54 |
| 12 hr | 160 ± 30 | -42.7 ± 6.8 | 412 | 51.5 | 298 ± 115 | 28.1 ± 4.69 | 10.8 ± 4.21 |
| 16 hr | 134 ± 8.6 | -39.7 ± 1.9 | 294 | 36.8 | 257 ± 132 | 26.1 ± 4.01 | 10.4 ± 5.24 |
| 20 hr | 126 ± 12 | -44.9 ± 2.0 | 188 | 23.5 | 236 ± 90 | 28.6 ± 4.74 | 8.30 ± 2.91 |
| 24 hr | 137 ± 10 | -33.1 ± 5.2 | 270 | 33.8 | 215 ± 120 | 22.8 ± 3.71 | 9.47 ± 5.30 |
| 36 hr | 103 ± 31 | -45.4 ± 3.7 | 200 | 25 | 211 ± 112 | 22.1 ± 4.56 | 9.56 ± 5.18 |
| 48 hr | 113 ± 9 | -41.3 ± 4.8 | 22 | 2.76 | 159 ± 63 | 19.9 ± 3.42 | 8.06 ± 3.09 |

Note: Data represents mean ± standard deviation.

Table 2: Mechanical Properties of Hemp-derived CNCs at different APS Reaction Times.

| Reaction Time (h) | Young’s Modulus (GPa) | Adhesion Energy (aJ) |
| --- | --- | --- |
| 8 | 73.3 ± 7.69 | 198 ± 145 |
| 24 | 72.0 ± 6.58 | 170 ± 118 |
| 48 | 73.5 ± 7.63 | 256 ± 215 |