Supplementary

Table 1: Samples specification for experiment

| Design | Thickness (mm) | Infill (%) | Bed Temperature (°C) | Layers | Dimensions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grid | 1 | 60 | 60, 70, 80, 90 | 3 | 2.5cm X 8cm |
|  | 2 | 60 | 60, 70, 80, 90 | 7 | 2.5cm X 8cm |
|  | 3 | 60 | 60, 70, 80, 90 | 10 | 2.5cm X 8cm |
|  | 4 | 60 | 60, 70, 80, 90 | 13 | 2.5cm X 8cm |

Table S2: Samples specification for experiment

| Design | Thickness (mm) | Bed Temp (°C) | Infill (%) | Raster angle | Layers | Dimensions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Triangular | 1,2,3,4 | 60 | 60 | 0°, 60°, -60° | 3,7,10,13 | 2.5cm X 8cm |
| Grid | 1,2,3,4 | 60 | 60 | 45°, -45° | 3,7,10,13 | 2.5cm X 8cm |
| Full Honeycomb | 1,2,3,4 | 60 | 60 | 0°, 120°,-120° | 3,7,10,13 | 2.5cm X 8cm |
| Fast Honeycomb | 1,2,3,4 | 60 | 60 | 0°, 90° | 3,7,10,13 | 2.5cm X 8cm |

Table S3: Samples specification for experiment

| Design | Thickness (mm) | Bed Temperature (°C) | Infill (%) | Layers | Dimensions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Triangular and Grid | 1 | 60 | 60, 70, 80 | 3 | 2.5cm X 8cm |
|  | 2 | 60 | 60, 70, 80 | 7 | 2.5cm X 8cm |
|  | 3 | 60 | 60, 70, 80 | 10 | 2.5cm X 8cm |
|  | 4 | 60 | 60, 70, 80 | 13 | 2.5cm X 8cm |